SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem kominów
i wykonaniem wyłazu dachowego
w budynku mieszkalnym przy ul. Leszczynowa 6
	Adres inwestycji
	ul. Leszczynowa 6

	Inwestor
	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Leszczynowej 6

	Adres inwestora
	ul. Leszczynowej 6

	Branża
	budowlana

	Rodzaj opracowania
	specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

	Podstawa opracowania
	przedmiar robót, zakres robót wynikający z kosztorysu, dane inwestycji oraz wymagania formalne i odbiorowe


Niniejszą specyfikację opracowano jako dokument wykonawczy i odbiorowy dla robót dekarskich, remontu kominów, obróbek blacharskich, orynnowania oraz robót towarzyszących przewidzianych dla budynku przy ul. Leszczynowa 6. Dokument opisuje wymagany standard materiałowy, technologiczny, organizacyjny, kontrolny, odbiorowy i rozliczeniowy, tak aby ograniczyć ryzyko wykonania robót niepełnych, niespójnych technologicznie albo trudnych do jednoznacznego odebrania.
Wymagania niniejszej STWiOR należy czytać łącznie z przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym, umową, dokumentacją przetargową oraz poleceniami Zamawiającego lub inspektora nadzoru. Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych wszystkie czynności konieczne do wykonania kompletnego i trwałego zakresu robót, nawet jeżeli czynności pomocnicze nie zostały opisane oddzielną pozycją przedmiaru.
1. OGÓLNE
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą pokrycia dachowego wraz z remontem kominów, wykonaniem wyłazu dachowego, komunikacji kominiarskiej, obróbek blacharskich, orynnowania oraz robót towarzyszących w budynku mieszkalnym przy ul. Leszczynowa 6.
Specyfikacja określa wymagania dotyczące materiałów, sprzętu, przygotowania i organizacji robót, wykonania poszczególnych etapów, kontroli jakości, obmiaru, odbioru, dokumentów odbiorowych oraz sposobu rozliczenia robót.
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Zakres robót obejmuje w szczególności następujące grupy prac wynikające z przedmiaru robót:
· roboty przygotowawcze, organizacyjne i zabezpieczające, w tym wykonanie rusztowań ramowych przyściennych do 10 m, utrzymanie rusztowań przez okres prowadzenia prac oraz wykonanie daszków zabezpieczających;
· rozbiórkę istniejących pokryć dachowych wraz z rozebraniem łat, kontrłat i deskowania, w zakresie dachówki karpiówki oraz elementów z blachy, w tym rynien i rur spustowych, bez odzysku;
· uzupełnienie odcinków rur wentylacyjnych z tworzyw sztucznych o długości do 2 m, wraz z ich prawidłowym uszczelnieniem i włączeniem w układ pokrycia dachowego;
· wykonanie nowego układu warstw na połaciach dachu głównego: mocowanie membrany dachowej na krokwiach, montaż kontrłat bez deskowania, montaż łat pod dachówkę oraz wykonanie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki żłobkowanej w koronkę;
· wykonanie robót szczególnych na pokryciu dachowym, w tym kalenic, grzbietów, koszy aluminiowych, naroży, okapów, obróbek szczytów oraz okapów dachów dachówkami szczytowymi żłobkowanymi oraz montażu elementów pomocniczych gąsiorów;
· wykonanie remontu pokrycia dachowego wejścia od boku budynku oraz wejścia frontowego, obejmujące rozbiórkę istniejącego pokrycia, wykonanie deskowania pełnego, montaż kontrłat i łat, ułożenie dachówki karpiówki żłobkowanej w koronkę z mocowaniem każdej dachówki oraz wykonanie obróbek okapów, grzbietów i elementów pomocniczych;
· montaż elementów komunikacji po dachu, w tym stopni kominiarskich aluminiowych oraz małej ławy kominiarskiej aluminiowej, z wymaganymi systemowymi mocowaniami;
· osadzenie okna/wyłazu w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej oraz montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym;
· remont kominów, w tym przemurowanie czapek kominowych z cegieł, uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych kat. II, gruntowanie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatką z włókna szklanego, ochrona narożników profilami narożnikowymi oraz wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowo-silikatowego barwionego w masie;
· wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, w tym pasów podrynnowych, desek czołowych i obróbek o rozwinięciu do 25 cm;
· montaż rynien dachowych, narożników zewnętrznych, lejów spustowych, rur spustowych i kolanek, zgodnie ze średnicami i ilościami przewidzianymi w przedmiarze;
· wywiezienie gruzu i odpadów, wynajem kontenera, przekazanie odpadów uprawnionym odbiorcom oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
Wykonanie robót obejmuje wszystkie prace pomocnicze, transportowe, zabezpieczające, kontrolne i porządkowe konieczne do uzyskania kompletnego i trwałego efektu końcowego.
1.3. Kody robót według CPV
	Kod CPV
	Nazwa robót

	45261000-4
	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

	45261210-9
	Wykonywanie pokryć dachowych

	45261320-3
	Kładzenie rynien

	45262522-6
	Roboty murarskie

	45410000-4
	Tynkowanie

	45111300-1
	Roboty rozbiórkowe

	45262100-2
	Roboty przy wznoszeniu rusztowań

	45262110-5
	Demontaż rusztowań


1.4. Roboty towarzyszące i obowiązki Wykonawcy ujęte w zakresie
Wykonawca zobowiązany jest ująć i wykonać wszystkie roboty pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące niezbędne do wykonania pełnego, kompletnego i trwałego zakresu robót, nawet jeżeli nie zostały opisane osobną pozycją przedmiarową.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: zabezpieczenie terenu budowy, zabezpieczenie mieszkańców i osób trzecich, utrzymanie dojść, osłonięcie elewacji, stolarki, parapetów, elementów zagospodarowania terenu i chodników, wykonanie i utrzymanie rusztowań, transport pionowy i poziomy materiałów, bieżące sprzątanie, demontaż i ponowny montaż elementów pomocniczych, wywóz odpadów, ochrona mienia oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
Koszt czynności organizacyjnych, zabezpieczających, przygotowawczych, próbnych, odbiorowych i porządkowych nie podlega odrębnej zapłacie, chyba że przedmiar lub umowa stanowią inaczej, i należy go traktować jako wkalkulowany w ceny jednostkowe robót podstawowych.
Pominięcie przez Wykonawcę w wycenie, harmonogramie albo organizacji robót czynności niezbędnych technologicznie nie zwalnia go z obowiązku ich wykonania.
1.5. Definicje i określenia podstawowe
· pokrycie dachowe - kompletny układ warstw i elementów obejmujący membranę, kontrłaty, łaty, dachówki, elementy wentylacyjne, gąsiory, obróbki, kosze, kalenice, grzbiety, okapy, szczyty i elementy mocujące;
· materiał systemowy - element należący do jednego rozwiązania technologicznego lub kompatybilny z pozostałymi elementami pokrycia, przewidziany do stosowania na dachach skośnych;
· materiał niedopuszczony - materiał z odzysku, przeterminowany, uszkodzony, bez dokumentów jakościowych, niespełniający wymagań niniejszej STWiOR albo niezaakceptowany przez Zamawiającego/inspektora nadzoru;
· roboty zanikające - roboty, które w dalszych etapach ulegają zakryciu, w szczególności przygotowanie podłoża, mocowanie membrany, układ kontrłat i łat, podłoże pod kosze, obróbki podpokryciowe i warstwy naprawcze kominów;
· odbiór międzyoperacyjny - sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości wykonania etapu robót przed przystąpieniem do kolejnego etapu technologicznego;
· dokumentacja odbiorowa - komplet dokumentów potwierdzających jakość, pochodzenie i zgodność materiałów oraz prawidłowość wykonania robót, wymagany przed odbiorem końcowym.
1.6. Zasada pierwszeństwa wymagań i interpretacji dokumentów
Specyfikacja techniczna, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, umowa, ewentualne rysunki, opisy techniczne, notatki technologiczne i wytyczne producentów stanowią łącznie podstawę realizacji zadania. Wymagania określone choćby w jednym z tych dokumentów są dla Wykonawcy wiążące, o ile nie pozostają sprzeczne z przepisami prawa.
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami należy przyjmować rozwiązanie zapewniające wyższy standard trwałości, szczelności, bezpieczeństwa i kompletności robót, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym lub inspektorem nadzoru.
Wykonawca nie może wykorzystywać nieścisłości, skrótów opisu lub pominięć redakcyjnych do zawężenia zakresu robót, obniżenia jakości, upraszczania technologii albo zastępowania materiałów rozwiązaniami o niższym standardzie.
1.7. Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca odpowiada za jakość wykonania robót, zgodność z niniejszą specyfikacją, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi producentów oraz poleceniami Zamawiającego lub inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dobór technologii wykonania robót pomocniczych, organizację placu budowy, zabezpieczenie robót, dobór sprzętu, bezpieczeństwo prac na wysokości oraz właściwe warunki montażu i aplikacji materiałów.
Rozpoczęcie robót bez sprawdzenia stanu podłoża, więźby, krokwi, deskowania, kominów, obróbek, spadków, geometrii połaci i możliwości prawidłowego montażu oznacza przyjęcie przez Wykonawcę odpowiedzialności za prawidłowość dalszego toku robót, z zastrzeżeniem obowiązku niezwłocznego zgłaszania ujawnionych wad ukrytych.
1.8. Stan istniejący i założenia wyjściowe
Przyjmuje się, że roboty prowadzone będą na istniejącym, użytkowanym budynku mieszkalnym, którego dach i elementy towarzyszące wymagają wymiany pokrycia, demontażu istniejących elementów z blachy, remontu kominów, wykonania obróbek, odtworzenia lub wykonania wybranych warstw podpokryciowych oraz montażu nowego orynnowania i elementów komunikacji dachowej.
Roboty należy prowadzić z założeniem ochrony użytkowników budynku, elewacji, stolarki, chodników, zieleni, instalacji i elementów zagospodarowania terenu. Wszelkie niezgodności stanu istniejącego z założeniami przedmiaru należy zgłaszać przed zakryciem robót i przed wykonaniem etapów, których późniejsze poprawienie wymagałoby rozbiórki wykonanych warstw.
1.9. Cel i wynik oczekiwany robót
Celem robót jest uzyskanie kompletnego, szczelnego, trwałego i estetycznego pokrycia dachowego wraz z prawidłowo wykonanymi detalami technicznymi, odwodnieniem, komunikacją kominiarską, wyłazem dachowym i remontem kominów.
Oczekiwanym wynikiem końcowym jest dach możliwy do jednoznacznego odbioru jakościowego, bez przecieków, bez widocznych uproszczeń technologicznych, bez elementów prowizorycznych, z zachowaniem prawidłowej wentylacji pokrycia, prawidłowego mocowania dachówek oraz ciągłości obróbek i orynnowania.
2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY I WYMAGANIA ORGANIZACYJNE
2.1. Charakter obiektu i warunki prowadzenia prac
Roboty prowadzone będą na obiekcie użytkowanym, w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkańców, wejść do budynku, dojść pieszych i terenów przyległych. Organizacja robót musi uwzględniać minimalizację uciążliwości, zachowanie bezpieczeństwa użytkowników budynku i osób postronnych oraz zapewnienie bezpiecznych dojść do lokali i klatek schodowych.
Roboty dekarskie i prace na kominach należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na ryzyko spadania elementów pokrycia, gruzu, narzędzi i materiałów. Strefy niebezpieczne muszą być wygrodzone, oznakowane i utrzymywane przez cały okres prowadzenia robót.
2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy oraz dokumentację będącą podstawą realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem istniejącym przed rozpoczęciem prac i zgłoszenia zauważonych niezgodności przed rozpoczęciem robót zasadniczych.
2.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich i mienia
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać wygrodzenie stref niebezpiecznych, oznakowanie dojść, zabezpieczenie przed spadaniem materiałów oraz zabezpieczenie elewacji, stolarki, parapetów, daszków, chodników, wejść do budynku i terenów przyległych. Daszki zabezpieczające muszą być wykonane w sposób zapewniający ochronę osób korzystających z wejść i przejść w strefie oddziaływania robót.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia mienia powstałe wskutek prowadzenia robót, transportu, składowania materiałów, demontażu pokrycia lub niewłaściwego zabezpieczenia placu budowy.
2.4. Ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami
Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty w sposób ograniczający zapylenie, hałas, zanieczyszczenie terenu oraz uciążliwości dla mieszkańców. Odpady z rozbiórki pokrycia, łaty, kontrłaty, elementy deskowania, elementy blacharskie, gruz z kominów, opakowania i pozostałe odpady należy gromadzić selektywnie w sposób bezpieczny i usuwać na bieżąco.
Nie dopuszcza się zrzucania gruzu i elementów pokrycia luzem poza wyznaczoną i zabezpieczoną strefą. Odpady należy przekazywać uprawnionym odbiorcom zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające prawidłowe zagospodarowanie odpadów.
2.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne, impregnaty, masy uszczelniające, opakowania oraz odpady należy składować zgodnie z kartami charakterystyki i z zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich. Prace mogące powodować iskrzenie lub podwyższone ryzyko pożaru należy prowadzić wyłącznie przy zachowaniu właściwych zabezpieczeń i nadzoru.
2.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przepisów dotyczących pracy na wysokości, użytkowania rusztowań, pracy na połaciach dachowych, transportu materiałów, demontażu elementów pokrycia, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości oraz stosowania środków ochrony indywidualnej.
Rusztowania, pomosty, komunikacja pionowa, barierki, bortnice, siatki, daszki i urządzenia zabezpieczające muszą być utrzymywane w stanie sprawnym przez cały okres prowadzenia prac. Dopuszczenie rusztowań do użytkowania wymaga protokolarnego odbioru.
2.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wykonanych robót, materiałów i urządzeń od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. Niedopuszczalne jest pozostawienie odkrytych połaci bez zabezpieczenia przed opadami, wiatrem lub zawilgoceniem. W przypadku przerw technologicznych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć dach w sposób zapobiegający zalaniu budynku i uszkodzeniu wykonanych warstw.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
3.1. Zasady ogólne stosowania materiałów
Do wykonania robót należy stosować wyłącznie materiały nowe, pełnowartościowe, kompletne, nieuszkodzone, nieprzeterminowane i dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiały powinny być zgodne z dokumentacją, przedmiarem, wymaganiami niniejszej STWiOR oraz instrukcjami producentów.
Nie dopuszcza się stosowania materiałów z odzysku, materiałów bez dokumentów jakościowych, elementów uszkodzonych, zdeformowanych, skorodowanych, zabrudzonych, zawilgoconych albo takich, których pochodzenia, partii lub terminu przydatności nie można jednoznacznie ustalić.
Materiały równoważne mogą być zastosowane wyłącznie wtedy, gdy nie obniżają parametrów technicznych, trwałości, kompatybilności systemowej, estetyki i bezpieczeństwa oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru przed wbudowaniem. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.
3.2. Materiały podstawowe dla pokrycia dachowego
· dachówka ceramiczna karpiówka żłobkowana przeznaczona do krycia w koronkę, z elementami uzupełniającymi tego samego systemu lub kompatybilnymi systemowo;
· dachówki szczytowe żłobkowane, dachówki połówkowe, dachówki/narożne elementy uzupełniające oraz elementy potrzebne do prawidłowego wykończenia okapów, szczytów, naroży i połaci;
· gąsiory ceramiczne i elementy pomocnicze: gąsior początkowy, gąsior z podwójną mufą, łącznik gąsiorów/trójnik lub element równoważny systemowo, zgodnie z geometrią dachu;
· membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna przeznaczona do stosowania na dachach skośnych pod dachówkę ceramiczną, odporna na warunki okresowej ekspozycji i zgodna z wymaganiami producenta pokrycia;
· kontrłaty i łaty z drewna iglastego, wysuszonego, zaimpregnowanego i sortowanego, o przekrojach dobranych do rozstawu krokwi, ciężaru pokrycia i wymagań systemu dachowego;
· deski do deskowania pełnego połaci dachów wejść, z drewna konstrukcyjnego zabezpieczonego przed korozją biologiczną, o grubości i szerokości zapewniającej sztywne podłoże;
· elementy mocujące dachówki: klamry, spinki, wkręty, gwoździe lub inne elementy systemowe odporne na korozję, dobrane do typu dachówki, położenia na połaci i strefy oddziaływania wiatru;
· taśmy, uszczelki, kratki wentylacyjne, grzebienie okapu i inne akcesoria niezbędne do prawidłowej wentylacji i szczelności pokrycia.
3.3. Materiały do koszy, kalenic, grzbietów i detali
· kosz aluminiowy zwykły, przystosowany do montażu pod pokrycie z dachówki ceramicznej, wraz z mocowaniami i uszczelnieniami bocznymi;
· taśmy kalenicowe i grzbietowe wentylacyjno-uszczelniające, klamry gąsiorów, łaty kalenicowe, wsporniki łat kalenicowych oraz elementy montażowe odporne na korozję;
· obróbki okapowe, pasy podrynnowe, pasy nadrynnowe, elementy przyścienne i zakończeniowe, jeżeli są konieczne do szczelnego połączenia pokrycia z pozostałymi elementami dachu;
· materiały uszczelniające przeznaczone do dachów skośnych, odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, stosowane wyłącznie w miejscach dopuszczonych przez technologię pokrycia.
3.4. Materiały do obróbek blacharskich i orynnowania
· blacha stalowa ocynkowana do obróbek blacharskich, pasów podrynnowych, desek czołowych i elementów o rozwinięciu do 25 cm, o grubości i parametrach zgodnych z dokumentacją oraz zasadami wykonywania obróbek dachowych;
· rynny dachowe o średnicach zgodnych z przedmiarem, w szczególności rynny Ø125 mm i Ø100 mm, wraz z hakami, łącznikami, dennicami, narożnikami zewnętrznymi i lejami spustowymi;
· rury spustowe Ø100 mm wraz z kolankami, obejmami, złączkami i elementami mocującymi;
· elementy złączne i uszczelki systemowe do orynnowania, zapewniające szczelność, stabilność i możliwość kompensacji wydłużeń termicznych.
3.5. Materiały do wyłazu dachowego i komunikacji kominiarskiej
· wyłaz dachowy przeznaczony do dachów skośnych krytych dachówką, z kołnierzem uniwersalnym lub kołnierzem odpowiednim do rodzaju pokrycia, zapewniającym szczelne połączenie z połacią;
· drewno konstrukcyjne do wykonania konstrukcji nośnej/osadzenia wyłazu, zabezpieczone przed korozją biologiczną i dobrane do istniejącej więźby;
· stopnie kominiarskie aluminiowe oraz mała ława kominiarska aluminiowa z kompletnymi mocowaniami systemowymi, przystosowanymi do pokrycia z dachówki ceramicznej;
· elementy mocujące komunikację dachową odporne na korozję i dobrane do obciążenia użytkowego oraz wymagań producenta.
3.6. Materiały do remontu kominów
· cegła pełna lub elementy murowe odpowiednie do przemurowania czapek/koron kominowych, odporne na warunki atmosferyczne i zgodne z istniejącym charakterem obiektu;
· zaprawa murarska i zaprawa tynkarska cementowo-wapienna do wykonania uzupełnień i tynków zwykłych kat. II;
· preparat gruntujący przeznaczony pod cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie na podłożach mineralnych;
· siatka z włókna szklanego odporna na alkalia, do zatopienia w warstwie zbrojonej;
· profile narożnikowe z siatką z włókna szklanego do ochrony naroży wypukłych kominów;
· cienkowarstwowy tynk silikonowo-silikatowy barwiony w masie na gotowym podłożu, przeznaczony do stosowania zewnętrznego i odporny na warunki atmosferyczne.
3.7. Dokumenty materiałowe wymagane przed wbudowaniem
Przed użyciem każdego materiału Wykonawca przedstawi do akceptacji komplet dokumentów: aktualną kartę techniczną, deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację właściwości użytkowych, atest lub aprobatę, jeżeli jest wymagana, kartę charakterystyki dla materiałów chemicznych, instrukcję montażu oraz dokumenty potwierdzające zgodność z przeznaczeniem do zastosowania zewnętrznego na dachach lub kominach.
Materiały dostarczone na budowę bez kompletu dokumentów, z dokumentami nieaktualnymi, niewystarczającymi albo niepozwalającymi na jednoznaczną identyfikację produktu nie mogą zostać wbudowane.
Przyjęcie materiałów na budowę powinno obejmować kontrolę zgodności nazwy, typu, wymiarów, koloru, partii, stanu opakowań, warunków transportu i przechowywania oraz kompletności dostawy. Wątpliwości co do jakości lub zgodności materiału należy rozstrzygnąć przed jego wbudowaniem.
3.8. Zakaz uproszczeń materiałowych i technologicznych
Nie dopuszcza się dowolnego łączenia elementów różnych systemów, pomijania warstw, rezygnacji z elementów wentylacyjnych, wykonywania prowizorycznych uszczelnień, zastępowania wymaganych akcesoriów elementami przypadkowymi ani montowania dachówek lub obróbek w sposób sprzeczny z instrukcjami producenta.
Wszelkie roboty wykonane z materiałów niezaakceptowanych albo z naruszeniem technologii uznaje się za wykonane wadliwie, niezależnie od stopnia ich zaawansowania.
4. SPRZĘT, RUSZTOWANIA, TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót, bezpieczeństwo pracowników, stan budynku ani bezpieczeństwo użytkowników. Sprzęt powinien odpowiadać technologii robót dekarskich, blacharskich, murarskich, tynkarskich i rusztowaniowych oraz być utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Do wykonania robót należy zapewnić w szczególności sprzęt do bezpiecznego transportu pionowego materiałów, narzędzia dekarskie, narzędzia do cięcia i mocowania dachówek, sprzęt do obróbek blacharskich, mieszadła do zapraw, urządzenia pomiarowe, zabezpieczenia osobiste oraz narzędzia do czyszczenia i przygotowania podłoży.
4.2. Rusztowania i daszki zabezpieczające
Rusztowania ramowe przyścienne do 10 m należy wykonać, użytkować i odbierać zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją producenta systemu rusztowaniowego i zasadami BHP. Rusztowania muszą posiadać kompletne pomosty robocze, poręcze, bortnice, komunikację pionową, zakotwienia, siatki lub inne zabezpieczenia wymagane warunkami prowadzenia robót.
Daszki zabezpieczające należy wykonać w miejscach, gdzie istnieje ryzyko spadania materiałów na wejścia, dojścia, chodniki lub strefy użytkowane. Daszki muszą być stabilne, prawidłowo zamocowane, utrzymywane w stanie sprawnym i nie mogą utrudniać ewakuacji lub dostępu służb ratunkowych.
Czas pracy rusztowań obejmuje okres od montażu, przez użytkowanie i wymagane kontrole, do demontażu po zakończeniu robót. Koszty utrzymania, przeglądów, zabezpieczeń, przestawień i demontażu rusztowań należy uwzględnić w wycenie zgodnie z przedmiarem i umową.
4.3. Transport
Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i odkształceniem. Dachówki ceramiczne, gąsiory, elementy kominowe, rynny, rury spustowe i blachę należy przewozić oraz składować zgodnie z zaleceniami producentów.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami, transportem materiałów lub wywozem odpadów na drogach, chodnikach, dojściach i terenie wokół budynku.
4.4. Składowanie materiałów
Materiały należy składować w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, w sposób bezpieczny dla mieszkańców i użytkowników budynku. Dachówki i gąsiory należy składować stabilnie, na podłożu zapewniającym ochronę przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Drewno, membrany, tynki, zaprawy i materiały chemiczne należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem, nasłonecznieniem, przemrożeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Nie dopuszcza się przeciążania połaci dachu, pomostów rusztowań, stropów ani dojść materiałami. Rozmieszczenie materiałów na dachu musi uwzględniać bezpieczeństwo konstrukcji i organizację robót.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Wymagania wstępne przed rozpoczęciem robót
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić stan istniejącego pokrycia, stan więźby dachowej, krokwi, ewentualnego deskowania, kominów, obróbek, orynnowania, rur wentylacyjnych, dojść, elewacji i elementów przyległych. Należy zweryfikować możliwość bezpiecznego montażu rusztowań, transportu materiałów i zabezpieczenia budynku przed opadami.
Wszelkie wady ukryte, zawilgocenia, uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, zgnilizna drewna, brak nośności, deformacje połaci, uszkodzenia kominów lub inne niezgodności ujawnione po odkryciu warstw należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru przed kontynuowaniem robót.
5.2. Roboty przygotowawcze i zabezpieczające
Teren robót należy wygrodzić, oznakować i zabezpieczyć. Należy wykonać rusztowania, daszki zabezpieczające, zabezpieczenia przed spadaniem materiałów, osłony stolarki, elewacji, parapetów, wejść i chodników. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku na stanowiskach pracy przez cały okres realizacji zadania.
Przed rozpoczęciem demontażu należy ustalić kolejność robót, miejsca składowania materiałów, sposób podawania dachówek i odpadów, sposób zabezpieczenia odkrytych połaci przed opadami oraz sposób zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.
5.3. Rozbiórka istniejącego pokrycia i elementów z blachy
Rozbiórkę istniejących pokryć dachowych należy prowadzić etapami, w sposób bezpieczny i kontrolowany. Zakres rozbiórki obejmuje dachówkę karpiówkę, łaty, kontrłaty, deskowanie w zakresie przewidzianym przedmiarem oraz elementy z blachy, w tym rynny i rury spustowe, bez odzysku materiałów.
Elementy rozbiórkowe należy usuwać tak, aby nie uszkodzić elewacji, kominów, konstrukcji dachu, stolarki, chodników i elementów zagospodarowania terenu. Gruz i odpady należy usuwać na bieżąco, bez gromadzenia ich na połaci w sposób powodujący przeciążenie lub zagrożenie obsunięciem.
Po zdjęciu pokrycia i warstw podpokryciowych należy oczyścić oraz ocenić stan krokwi i elementów konstrukcyjnych. Kontynuowanie robót bez sprawdzenia stanu podłoża odbywa się na ryzyko Wykonawcy.
5.4. Uzupełnienie rur wentylacyjnych z tworzyw sztucznych
Uzupełnienie rur wentylacyjnych z tworzyw sztucznych o długości do 2 m należy wykonać z zachowaniem ciągłości przewodu, szczelności połączeń i stabilnego mocowania. Przejścia przez warstwy pokrycia muszą być wykonane w sposób zabezpieczający przed przeciekiem i podwiewaniem wody.
Elementy wentylacyjne powinny być ustawione pionowo lub zgodnie z przebiegiem istniejącej instalacji, bez zagięć ograniczających przepływ. Wszelkie połączenia należy wykonać trwale i odpornie na warunki występujące pod pokryciem dachowym.
5.5. Wykonanie membrany dachowej na krokwiach
Membranę dachową należy układać na krokwiach zgodnie z kierunkiem spływu wody, z zachowaniem wymaganych zakładów poziomych i pionowych, naprężenia oraz sposobu mocowania określonego przez producenta. Membrana musi tworzyć ciągłą warstwę wstępnego krycia, bez rozdarć, fałd, odwróconych zakładów i miejsc umożliwiających cofanie się wody.
Zakłady membrany, przejścia przy kominach, koszach, wyłazie dachowym, rurach wentylacyjnych i innych elementach przebijających połać należy wykonać szczególnie starannie. Uszkodzenia membrany powstałe w trakcie robót należy naprawić zgodnie z technologią producenta przed zakryciem kontrłatami i łatami.
5.6. Montaż kontrłat i łat
Kontrłaty należy montować wzdłuż krokwi, zapewniając wentylację przestrzeni pod pokryciem oraz pewne dociśnięcie membrany. Łaty należy montować prostopadle do kontrłat, w rozstawie dostosowanym do dachówki ceramicznej karpiówki żłobkowanej krytej w koronkę, z uwzględnieniem rzeczywistych wymiarów dachówki i zaleceń producenta.
Na dachu głównym kontrłaty należy montować na dachu bez deskowania, zgodnie z zakresem przedmiaru. Na dachach wejścia od strony budynku i wejścia frontowego, gdzie przewidziano wykonanie deskowania pełnego, kontrłaty należy montować na przygotowanym deskowaniu, z zachowaniem wentylacji i ciągłości warstwy wstępnego krycia.
Rozstaw łat, poziomy, prostoliniowość oraz sposób mocowania podlegają odbiorowi przed rozpoczęciem układania dachówek. Błędy rozmierzenia łat skutkujące nierównymi rzędami, nieprawidłowym zakładem lub koniecznością docinania dachówek w sposób niezgodny z estetyką i technologią obciążają Wykonawcę.
5.7. Wykonanie deskowania pełnego połaci dachów wejść
Deskowanie pełne połaci dachów wejścia od strony budynku i wejścia frontowego należy wykonać z desek o jakości i grubości zapewniającej stabilne podłoże pod układ warstw dachowych. Deski należy mocować do krokwi zgodnie z zasadami sztuki ciesielskiej, z zachowaniem stabilności, równości podłoża i możliwości pracy drewna.
Przed zakryciem deskowania należy sprawdzić jego równość, stabilność, brak uszkodzeń, brak elementów spróchniałych i prawidłowość mocowania. Elementy wadliwe należy wymienić przed montażem dalszych warstw.
5.8. Wykonanie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki żłobkowanej
Pokrycie należy wykonać z dachówki ceramicznej karpiówki żłobkowanej układanej w koronkę. Dachówki powinny być układane równymi rzędami, z zachowaniem właściwego zakładu, prostoliniowości, prawidłowego rozmierzenia, odpowiedniego wysunięcia w okapie i zgodności z geometrią połaci.
Na połaci dachu głównego należy stosować mocowanie dachówek co druga dachówka, zgodnie z zakresem przedmiaru, z zastrzeżeniem konieczności pełnego mocowania w strefach brzegowych, narożnych, przy okapach, szczytach, koszach, kalenicach, grzbietach, wyłazie dachowym, kominach i innych miejscach narażonych na zwiększone ssanie wiatru, jeżeli wymagają tego zasady producenta lub warunki dachu.
Na połaciach dachów wejścia od strony budynku i wejścia frontowego należy stosować mocowanie każdej dachówki, zgodnie z zakresem przedmiaru. Elementy docinane muszą być stabilnie zamocowane i nie mogą tworzyć luźnych, niestabilnych ani prowizorycznych zakończeń.
Niedopuszczalne jest wbudowanie dachówek pękniętych, wyszczerbionych, zwichrowanych, o widocznych uszkodzeniach szkliwa/lica lub różniących się w sposób rażący od pozostałych elementów, jeżeli wpływa to na szczelność lub estetykę pokrycia.
5.9. Kalenice, grzbiety i gąsiory
Kalenice i grzbiety należy wykonać w sposób zapewniający wentylację połaci, szczelność przed nawiewaniem opadów i trwałe mocowanie gąsiorów. Należy stosować łaty kalenicowe, wsporniki, taśmy wentylacyjno-uszczelniające, klamry gąsiorów i elementy końcowe zgodnie z systemem pokrycia.
Montaż gąsiorów początkowych, gąsiorów z podwójną mufą oraz łączników gąsiorów/trójników należy wykonać zgodnie z geometrią dachu i zakresem przedmiaru. Połączenia gąsiorów muszą być równe, stabilne, estetyczne i odporne na działanie wiatru.
5.10. Kosze dachowe
Kosze dachowe należy wykonać z kosza aluminiowego zwykłego, z zachowaniem prawidłowego podparcia, spadku, szczelności i szerokości odpływu. Podłoże pod kosz musi być stabilne i umożliwiać prawidłowe odprowadzenie wody bez jej podciągania pod pokrycie.
Dachówki przy koszu należy docinać równo i mocować w sposób uniemożliwiający ich osunięcie. Cięcia muszą być estetyczne, a krawędzie prowadzone równolegle do osi kosza. Niedopuszczalne jest pozostawienie luźnych elementów dachówek przy koszu lub uszczelnianie koszy przypadkowymi masami w sposób zastępujący prawidłową obróbkę.
5.11. Okapy, szczyty, naroża i elementy skrajne
Okapy należy wykonać z zachowaniem prawidłowego wysunięcia dachówek, wentylacji wlotowej pod pokrycie, zabezpieczenia przed ptakami i owadami oraz prawidłowego połączenia z pasem podrynnowym i rynną. Obróbki okapów dachówką żłobkowaną należy wykonać w sposób równy, stabilny i zgodny z układem rzędów dachówek.
Szczyty dachów należy wykonać z użyciem dachówek szczytowych żłobkowanych lub innych elementów systemowych przewidzianych dla danego zakończenia połaci. Naroża i miejsca załamań połaci należy wykonać z użyciem odpowiednich dachówek, elementów docinanych i mocowań, bez pozostawiania szczelin, niestabilnych części i elementów narażonych na odrywanie przez wiatr.
5.12. Montaż wyłazu dachowego
Osadzenie wyłazu dachowego w połaci należy wykonać z wykonaniem lub uzupełnieniem konstrukcji nośnej, tak aby obciążenia z wyłazu były prawidłowo przeniesione na istniejącą konstrukcję dachu. Wymiary otworu, podparcie, wypoziomowanie i uszczelnienie należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta wyłazu.
Wyłaz dachowy należy zamontować z kołnierzem uniwersalnym lub kołnierzem odpowiednim do pokrycia z dachówki ceramicznej. Połączenie kołnierza z membraną, dachówką, łatami i obróbkami musi być szczelne, odporne na nawiewanie deszczu i śniegu oraz wykonane bez prowizorycznych doszczelnień.
5.13. Komunikacja kominiarska
Stopnie kominiarskie aluminiowe oraz małą ławę kominiarską aluminiową należy montować zgodnie z układem komunikacji umożliwiającym bezpieczny dostęp do kominów i elementów wymagających obsługi. Mocowania muszą być kompletne, systemowe, stabilne i dostosowane do dachówki ceramicznej.
Nie dopuszcza się montowania elementów komunikacji dachowej do przypadkowych elementów pokrycia bez właściwego podparcia. Miejsca montażu muszą zachować szczelność i nie mogą powodować pęknięć dachówek ani punktowego przeciążenia pokrycia.
5.14. Remont kominów
Roboty przy kominach obejmują przemurowanie kominów z cegieł w zakresie miejscowym do 0,5 m3 w jednym miejscu, w szczególności w odniesieniu do czapek/koron kominowych wszystkich kominów objętych zakresem. Elementy luźne, spękane, rozwarstwione i osłabione należy usunąć, a przemurowania wykonać z zachowaniem wiązania, geometrii, stabilności i odporności na warunki atmosferyczne.
Tynki zwykłe cementowo-wapienne kat. II na kominach ponad dachem należy uzupełnić na podłożu oczyszczonym, nośnym i zwilżonym lub przygotowanym zgodnie z technologią zastosowanej zaprawy. Przed wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej podłoże należy zagruntować, wykonać zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach oraz zabezpieczyć narożniki wypukłe profilami narożnikowymi z siatką z włókna szklanego.
Cienkowarstwową wyprawę z tynku silikonowo-silikatowego barwionego w masie należy wykonać na gotowym, równym i związanym podłożu, przy zachowaniu wymaganych warunków atmosferycznych. Powierzchnie kominów muszą być równe, jednorodne, estetyczne, bez odspojeń, pęcherzy, miejsc niezatartych, zacieków i uszkodzeń naroży.
Połączenia kominów z pokryciem dachowym i obróbkami należy wykonać tak, aby zapewnić szczelność, prawidłowy odpływ wody i trwałość detalu. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie kominów przed zalewaniem w trakcie prowadzenia robót.
5.15. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm, w tym pasy podrynnowe, deski czołowe i pozostałe elementy przewidziane przedmiarem, należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Obróbki muszą być wykonane z zachowaniem spadków, właściwych zakładów, dylatacji, trwałego mocowania i szczelności.
Krawędzie obróbek powinny być równe, bez ostrych zadziorów i uszkodzeń powłoki. Połączenia obróbek należy wykonać w sposób zapewniający odpływ wody na zewnątrz układu dachowego, bez możliwości podciekania pod membranę, dachówki lub elementy drewniane.
5.16. Montaż orynnowania
Rynny dachowe Ø125 mm i Ø100 mm oraz rury spustowe Ø100 mm należy zamontować zgodnie z zakresem przedmiaru, geometrią dachu i zasadami systemu orynnowania. Haki rynnowe należy rozmieścić w sposób zapewniający odpowiedni spadek rynien, stabilność, brak odkształceń i odporność na obciążenia eksploatacyjne.
Narożniki zewnętrzne, leje spustowe, kolanka, obejmy i połączenia rur spustowych należy wykonać z elementów kompatybilnych. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić ciągłość odpływu, szczelność połączeń, stabilność mocowań i prawidłowe odprowadzenie wody do istniejącego systemu odwodnienia lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
5.17. Warunki atmosferyczne i zabezpieczenie robót
Roboty dekarskie, montaż membrany, montaż pokrycia, prace tynkarskie i obróbki należy prowadzić w warunkach umożliwiających uzyskanie wymaganej jakości. Nie dopuszcza się prowadzenia robót w czasie intensywnych opadów, oblodzenia, zalegania śniegu, silnego wiatru albo w warunkach sprzecznych z technologią stosowanych materiałów.
Wykonawca ma obowiązek na bieżąco zabezpieczać odkryte połacie, kominy i strefy robót przed opadami. Ewentualne szkody powstałe wskutek niedostatecznego zabezpieczenia robót obciążają Wykonawcę.
5.18. Wywóz odpadów i uporządkowanie terenu
Gruz, odpady drewniane, elementy pokrycia, elementy blacharskie, opakowania, pozostałości zapraw i inne odpady należy usuwać na bieżąco. Odpady należy gromadzić w kontenerze lub innym dopuszczonym pojemniku i przekazywać uprawnionym odbiorcom.
Po zakończeniu robót teren należy uporządkować, oczyścić i przywrócić do stanu umożliwiającego bezpieczne użytkowanie. Rusztowania, daszki, zabezpieczenia, odpady i materiały pomocnicze należy usunąć, a zabrudzenia elewacji, stolarki, chodników i dojść powstałe z winy Wykonawcy należy usunąć na jego koszt.
5.19. Kolejność technologiczna robót i warunki przejścia do kolejnych etapów
Przejście do kolejnego etapu robót jest dopuszczalne wyłącznie po wykonaniu pełnego zakresu robót poprzedzających, uzyskaniu wymaganych warunków technologicznych, upływie niezbędnych przerw technologicznych oraz dokonaniu odbioru etapu, jeżeli etap podlega odbiorowi zanikającemu lub międzyoperacyjnemu.
W szczególności niedopuszczalne jest układanie membrany na nieoczyszczonym i niezweryfikowanym podłożu, montaż kontrłat i łat na membranie uszkodzonej, układanie dachówek na nieodebranym rozstawie łat, zakrywanie wadliwych obróbek koszy, montowanie wyłazu bez odbioru konstrukcji nośnej lub wykonywanie warstw tynkarskich na nieprzygotowanych kominach.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I WYMAGANIA ODBIOROWE MIĘDZYOPERACYJNE
6.1. Zasady ogólne kontroli
Kontroli podlega zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją, jakość przygotowania podłoża, prawidłowość rozbiórek, stan konstrukcji po odkryciu, ułożenie membrany, montaż kontrłat i łat, rozstaw łat, mocowanie dachówek, wykonanie kalenic, grzbietów, koszy, okapów, szczytów, naroży, wyłazu dachowego, komunikacji kominiarskiej, remontu kominów, obróbek blacharskich oraz orynnowania.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty w sposób umożliwiający kontrolę każdego etapu. Zakrycie robót zanikających bez odbioru odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.
6.2. Dokumenty wymagane przed wbudowaniem
Przed użyciem każdego materiału Wykonawca przedstawi do akceptacji dokumenty jakościowe, karty techniczne i instrukcje montażu. Materiały dostarczone bez kompletu dokumentów nie mogą zostać wbudowane. Zamawiający lub inspektor nadzoru może odmówić przyjęcia materiału, jeżeli nie można potwierdzić jego zgodności z wymaganiami STWiOR.
6.3. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają co najmniej następujące etapy:
· montaż i dopuszczenie rusztowań oraz daszków zabezpieczających;
· zabezpieczenie terenu robót, elewacji, stolarki, wejść i chodników;
· demontaż istniejącego pokrycia i elementów z blachy oraz stan konstrukcji po odkryciu;
· wykonanie deskowania pełnego na dachach wejść;
· ułożenie membrany dachowej, wykonanie zakładów i napraw ewentualnych uszkodzeń;
· montaż kontrłat i łat, w tym rozstaw, poziomy i mocowanie;
· wykonanie koszy, obróbek podpokryciowych i detali przy kominach, wyłazie oraz rurach wentylacyjnych;
· ułożenie pokrycia z dachówki, mocowanie dachówek i elementów docinanych;
· wykonanie kalenic, grzbietów, okapów, szczytów i naroży;
· osadzenie wyłazu dachowego i elementów komunikacji kominiarskiej;
· przygotowanie podłoża kominów, przemurowania, tynki, warstwa zbrojona, narożniki i wyprawa tynkarska;
· montaż obróbek blacharskich i orynnowania;
· wywóz odpadów i uporządkowanie terenu.
6.4. Kryteria jakościowe dla pokrycia dachowego
· dachówki ułożone równo, w stałym rytmie, bez klawiszowania, pęknięć i niestabilnych elementów;
· prawidłowe zakłady i rozmierzenie rzędów dachówki;
· prawidłowe mocowanie dachówek zgodnie z wymaganiami przedmiaru i zasadami producenta;
· szczelne, równe i estetyczne wykonanie koszy, kalenic, grzbietów, okapów, szczytów, naroży i połączeń z kominami;
· brak uszkodzeń membrany, brak odwróconych zakładów, brak miejsc umożliwiających wnikanie wody;
· prawidłowa wentylacja pod pokryciem oraz brak zatkania wlotów i wylotów wentylacyjnych;
· brak elementów prowizorycznych, przypadkowych uszczelnień i rozwiązań niezgodnych z systemem pokrycia.
6.5. Kryteria jakościowe dla kominów
· przemurowania wykonane z zachowaniem wiązania, stabilności i geometrii;
· tynki związane z podłożem, równe, bez odspojeń, pęknięć, pustek i ubytków;
· siatka zbrojąca zatopiona z odpowiednimi zakładami i bez prześwitów;
· narożniki zabezpieczone profilami, proste i odporne na uszkodzenia;
· wyprawa tynkarska jednorodna kolorystycznie i fakturowo, bez zacieków, przebarwień i miejsc niezatartych;
· połączenia kominów z pokryciem szczelne i umożliwiające prawidłowy odpływ wody.
6.6. Kryteria jakościowe dla obróbek i orynnowania
· obróbki blacharskie wykonane z prawidłowymi spadkami, zakładami, zakończeniami i mocowaniem;
· brak uszkodzeń powłoki blachy, ostrych krawędzi i miejsc narażonych na korozję;
· rynny zamontowane ze spadkiem zapewniającym odpływ wody do lejów spustowych;
· rury spustowe stabilnie zamocowane, szczelne, prowadzone zgodnie z geometrią budynku;
· narożniki, leje i kolanka szczelne, kompletne i kompatybilne z systemem orynnowania.
6.7. Pola próbne i wzorce
Zamawiający lub inspektor nadzoru może zażądać wykonania pola próbnego obejmującego fragment pokrycia, detal okapu, fragment obróbki, fragment tynku kominowego albo sposób mocowania elementu komunikacji dachowej. Akceptacja pola próbnego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania takiego samego standardu na całym zakresie robót.
6.8. Kryteria odrzucenia robót
Podstawą odmowy odbioru mogą być w szczególności: brak dokumentów materiałowych, zastosowanie materiałów niezaakceptowanych, wykonanie robót w nieodpowiednich warunkach, brak odbioru robót zanikających, uszkodzenia membrany, nieprawidłowy rozstaw łat, niestabilne mocowanie dachówek, nieszczelne kosze lub obróbki, brak wymaganej wentylacji, wadliwe osadzenie wyłazu, nieszczelne orynnowanie, wadliwe tynki kominowe, niekompletność zakresu albo pozostawienie odpadów i zabrudzeń.
Usunięcie wad, ponowne wykonanie robót, odkrycie warstw zakrytych lub wykonanie badań potwierdzających jakość robót odbywa się na koszt Wykonawcy, jeżeli niezgodność wynika z przyczyn leżących po jego stronie.
6.9. Wstrzymanie robót i badania dodatkowe
Zamawiający lub inspektor nadzoru ma prawo wstrzymać roboty w całości lub w części w przypadku stwierdzenia niezgodności materiałowej, technologicznej, organizacyjnej albo jakościowej. Wstrzymanie robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie stanowi podstawy do roszczeń o dodatkowe wynagrodzenie lub zmianę sposobu rozliczenia.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca wykona odkrywki, pomiary, sprawdzenia mocowania, kontrolę szczelności, kontrolę spadków rynien, kontrolę przyczepności tynków lub inne czynności niezbędne do potwierdzenia jakości wykonanych robót.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach odpowiadających rodzajowi robót i przedmiarowi, w szczególności w m2, m3, m, szt., kpl. oraz r-g/ruszt. lub innych jednostkach przewidzianych w przedmiarze. Obmiar obejmuje faktycznie wykonany i odebrany zakres prac.
Nie uznaje się za wykonane robót wadliwych, niekompletnych, zakrytych bez wymaganego odbioru, wykonanych z materiałów niezaakceptowanych lub wykonanych w sposób sprzeczny z niniejszą STWiOR.
Obmiar robót zanikających powinien być dokonany przed ich zakryciem. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać gotowość do obmiaru i odbioru z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiając Zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru kontrolę ilości i jakości robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiorowi podlegają w szczególności podłoża, stan konstrukcji po rozbiórce, membrana dachowa, kontrłaty, łaty, deskowanie pełne, podłoże pod kosze, obróbki podpokryciowe, elementy nośne wyłazu, mocowania komunikacji dachowej oraz warstwy naprawcze kominów.
8.2. Odbiór częściowy i międzyoperacyjny
Zamawiający może dokonywać odbiorów częściowych lub międzyoperacyjnych poszczególnych etapów robót. Odbiór częściowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za kompletność i jakość całości zadania oraz za późniejsze ujawnienie wad wynikających z nieprawidłowego wykonania etapu wcześniejszego.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu wszystkich robót, uporządkowaniu terenu, demontażu rusztowań i zabezpieczeń, przekazaniu kompletu dokumentów odbiorowych oraz usunięciu usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych i międzyoperacyjnych.
Odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie kompletności zakresu, zgodności z dokumentacją, jakości wykonania, estetyki, trwałości widocznych wykończeń, poprawności detali, szczelności obróbek i orynnowania, prawidłowości wykonania kominów, wyłazu dachowego i komunikacji dachowej oraz prawidłowości uporządkowania terenu.
8.4. Podstawy odmowy odbioru końcowego
Podstawą odmowy odbioru końcowego jest w szczególności: niekompletność robót, brak zgodności materiałowej, brak dokumentów odbiorowych, brak odbiorów zanikających, nieszczelność pokrycia lub obróbek, niestabilne mocowania, widoczne wady estetyczne przekraczające dopuszczalny standard wykonania, nieusunięcie usterek, pozostawienie nieuporządkowanego terenu robót albo brak potwierdzenia prawidłowego zagospodarowania odpadów, jeżeli jest wymagane.
Odbiór końcowy nie powinien zostać dokonany warunkowo w zakresie wad wpływających na trwałość, szczelność, bezpieczeństwo użytkowania lub możliwość jednoznacznej identyfikacji zastosowanych materiałów.
9. DOKUMENTY ODBIOROWE
Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu co najmniej następujące dokumenty:
· karty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, atesty, aprobaty, instrukcje montażu i inne dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów;
· protokoły odbioru rusztowań oraz protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i robót zanikających;
· zestawienie zastosowanych materiałów z podaniem producenta, nazwy handlowej, typu, wymiaru, koloru, numeru partii lub innego oznaczenia identyfikacyjnego, o ile jest dostępne;
· dokumenty potwierdzające prawidłowe zagospodarowanie odpadów, w tym karty przekazania odpadów, jeżeli są wymagane;
· oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, specyfikacją, zasadami wiedzy technicznej i wytycznymi producentów;
· protokoły kontroli szczelności, spadków, mocowań, odbioru obróbek, orynnowania, komunikacji dachowej i wyłazu, jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru tego zażąda;
· dokumentację fotograficzną robót zanikających, jeżeli była prowadzona lub została wymagana przez Zamawiającego.
10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Roboty budowlane rozliczane będą wg przedmiarowych ilości wykonanych robót w jednostkach określonych dla każdego rodzaju robót. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę odbiorową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji przetargowej i w ST.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
· robociznę bezpośrednią;
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu;
· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, w tym sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy;
· koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia;
· koszty związane z gwarancją oraz ubezpieczeniem;
· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym;
· podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
· inne koszty niewymienione wyżej, związane z zadaniem.
Cena zaproponowana przez Wykonawcę za daną robotę w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna. Podane ceny powinny zawierać wszystkie koszty robót przypisane określonym pozycjom przedmiaru robót, łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót pomocniczych i uzupełniających, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe, na podstawie których sformułowano ofertę.
Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe. Ceny jednostkowe muszą być przypisane do każdej pozycji przedmiaru robót i pokrywają wszystkie podatki, opłaty, opłaty celne lub inne zobowiązania finansowe, które nie zostały wyszczególnione w ofercie.
Wszelkie koszty robót tymczasowych, zabezpieczających, porządkowych, transportowych, próbnych, kontrolnych i organizacyjnych, niezbędnych do prawidłowego wykonania i odbioru zadania, uważa się za zawarte w cenach jednostkowych robót podstawowych i nie podlegają one odrębnej zapłacie, chyba że umowa lub przedmiar stanowią wyraźnie inaczej.
11. POSTANOWIENIA DODATKOWE WZMACNIAJĄCE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE
Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty personelem posiadającym doświadczenie w robotach dekarskich, ciesielskich, blacharskich, murarskich, tynkarskich i pracach na wysokości. Na żądanie Zamawiającego należy przedstawić informacje potwierdzające kwalifikacje lub doświadczenie osób wykonujących kluczowe etapy robót.
Wykonawca nie może samowolnie upraszczać technologii, pomijać warstw, zmieniać sposobu mocowania, rezygnować z akcesoriów systemowych, wykonywać prowizorycznych uszczelnień ani zastępować materiałów rozwiązaniami o niższym standardzie. Każda samowolna zmiana będzie traktowana jako wykonanie robót niezgodnie z dokumentacją i STWiOR.
Wszelkie prace wykonane niezgodnie z technologią producenta, niniejszą specyfikacją lub poleceniami inspektora nadzoru uznaje się za wykonane wadliwie, niezależnie od stopnia ich zaawansowania.
Jeżeli w toku robót ujawnią się okoliczności wskazujące na konieczność rozszerzenia zakresu prac dla zapewnienia trwałości, szczelności lub bezpieczeństwa użytkowania, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt przed wykonaniem dalszych warstw. Brak zgłoszenia obciąża Wykonawcę skutkami technicznymi i organizacyjnymi podjętej decyzji.
Materiały dostarczone bez oznaczenia producenta, bez etykiet, z naruszonym opakowaniem, bez możliwości identyfikacji partii lub bez pełnej dokumentacji nie mogą zostać zaakceptowane.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca wykona odkrywki kontrolne, próbki, pomiary, kontrolę mocowania, kontrolę szczelności, kontrolę spadków, kontrolę przyczepności tynków albo inne sprawdzenia jakościowe niezbędne do potwierdzenia prawidłowości robót. Jeżeli wynik wykaże niezgodność, koszt sprawdzeń obciąża Wykonawcę.
Jeżeli Wykonawca przystąpi do robót bez zapoznania się z pełną dokumentacją, przedmiarem, warunkami budowy i wymaganiami producentów, przyjmuje się, że ryzyko wykonawcze z tego wynikające obciąża wyłącznie Wykonawcę.
W przypadku ujawnienia przecieków, nieszczelności obróbek, wad orynnowania, wad mocowań dachówek, wad kominów lub innych usterek w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w zakresie wynikającym z odpowiedzialności gwarancyjnej i rękojmi, bez obciążania Zamawiającego kosztami robót naprawczych wynikających z wadliwego wykonania.
12. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE
Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami BHP, ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych, użytkowania rusztowań oraz instrukcjami producentów zastosowanych materiałów.
W zakresie mającym zastosowanie do przedmiotu robót należy uwzględniać w szczególności:
· ustawę Prawo budowlane;
· przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;
· przepisy dotyczące wyrobów budowlanych i ich dopuszczenia do stosowania;
· przepisy dotyczące ochrony środowiska i gospodarowania odpadami;
· przepisy i instrukcje dotyczące montażu, użytkowania i odbioru rusztowań;
· normy i wytyczne dotyczące dachów skośnych, pokryć z dachówek ceramicznych, obróbek blacharskich, orynnowania, robót murarskich i tynkarskich;
· instrukcje techniczne, karty techniczne i zalecenia producentów dachówek, membran, akcesoriów dachowych, systemów orynnowania, wyłazów dachowych, stopni i ław kominiarskich, zapraw oraz wypraw tynkarskich.
W przypadku rozbieżności pomiędzy wymaganiami niniejszej STWiOR a instrukcją producenta materiału należy przyjąć rozwiązanie zapewniające wyższy standard trwałości, szczelności i bezpieczeństwa, po uzgodnieniu z Zamawiającym lub inspektorem nadzoru.
13. UWAGI KOŃCOWE
Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami BHP oraz technologią producentów zastosowanych materiałów.
W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych lub ujawnienia rozbieżności pomiędzy stanem istniejącym a dokumentacją, ostateczne decyzje technologiczne powinny być podejmowane przed zakryciem robót i odpowiednio udokumentowane.
Celem niniejszej specyfikacji jest wykonanie robót kompletnych, trwałych, szczelnych, estetycznych i możliwych do jednoznacznego odbioru jakościowego. Nie dopuszcza się rozwiązań prowizorycznych, wykonania niepełnego, zakrywania wad ani obniżania standardu robót przez uproszczenia materiałowe lub technologiczne.
