SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Docieplenie dachu i stropu oraz wykonanie
podłogi technicznej na strychu
	Adres inwestycji
	ul. Szybowcowa 58, 59, 60, Szczecin

	Inwestor
	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szybowcowej 58, 59, 60

	Zakres
	Docieplenie skosów i ścianki kolankowej, docieplenie stropu, komunikacja techniczna OSB, roboty dekarskie i przygotowawcze

	Podstawa opracowania
	Kosztorys inwestorski

	Opracowanie
	Mikołaj Skrzypczak

	Data opracowania STWiOR
	08.09.2026 r.


Dokument należy stosować łącznie z przedmiarem/kosztorysem, instrukcjami producentów zastosowanych systemów oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.


SPIS TREŚCI
1. Przedmiot i zakres STWiOR
2. Podstawa opracowania i dokumenty odniesienia
3. Zakres rzeczowy i podstawowe ilości
4. Wymagania ogólne
5. ST-01 Rusztowania i roboty przygotowawcze
6. ST-02 Miejscowy demontaż i odtworzenie pokrycia dachowego
7. ST-03 Docieplenie skosów granulatem celulozowym
8. ST-04 Docieplenie ścianki kolankowej granulatem celulozowym
9. ST-05 Docieplenie stropu wełną mineralną
10. ST-06 Legary i podłoga techniczna z płyt OSB
11. Kontrola jakości, badania i odbiory
12. Obmiar i podstawa rozliczenia robót
13. Wymagania BHP, ppoż. i ochrona środowiska
14. Dokumenty przekazywane przy odbiorze końcowym
15. Postanowienia końcowe
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania, kontroli jakości i odbioru robót związanych z dociepleniem dachu i stropu oraz wykonaniem podłogi technicznej na strychu budynków przy ul. Szybowcowej 58, 59 i 60 w Szczecinie.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
montaż, eksploatację i demontaż rusztowań ramowych przyściennych do wysokości 10 m w zakresie niezbędnym do robót;
miejscowy demontaż i ponowny montaż istniejącego pokrycia dachowego w miejscach wykonywania docieplenia skosów, wraz z zabezpieczeniem i pełnym odtworzeniem miejsc prowadzenia prac;
wykonanie izolacji cieplnej skosów części mieszkalnych metodą wdmuchiwania granulatu z wełny celulozowej, o projektowanej grubości 15 cm;
wykonanie docieplenia ścianki kolankowej granulatem z wełny celulozowej;
wykonanie poziomej izolacji cieplnej stropu z wełny mineralnej grubości 15 cm, układanej na sucho, wraz z warstwą paroizolacyjną lub membraną regulującą przepływ pary wodnej, dobraną do istniejącego układu;
wykonanie legarów drewnianych 5 × 15 cm pod ciągi komunikacyjne do kominów i wyłazów;
wykonanie podłogi technicznej z płyt OSB/3 na pióro i wpust o grubości 25 mm, wyłącznie w pasach komunikacyjnych;
roboty towarzyszące, zabezpieczenia, transport wewnętrzny, sprzątanie i uporządkowanie terenu po robotach.
STWiOR określa wymagany standard robót. Ilości podane w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny i wynikają z kosztorysu inwestorskiego; wiążące ilości do rozliczenia należy ustalać zgodnie z dokumentacją umowną i rzeczywiście wykonanym zakresem, jeżeli umowa przewiduje obmiar powykonawczy.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA I DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawę opracowania stanowi kosztorys inwestorski dla zadania „Docieplenie dachu i stropu oraz wykonanie podłogi technicznej na strychu”, sporządzony dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szybowcowej 58, 59, 60. Specyfikację uzupełniają oględziny stanu istniejącego, dokumentacja budynku dostępna u Inwestora, uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru oraz instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów.
Roboty należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, ochrony przeciwpożarowej, ustawą o wyrobach budowlanych, wymaganiami dotyczącymi wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu oraz właściwymi normami i instrukcjami technicznymi. W przypadku przywołania normy bez daty należy stosować jej aktualne wydanie, o ile dokumentacja umowna nie stanowi inaczej.
Jeżeli pomiędzy niniejszą STWiOR, dokumentacją budynku i instrukcją producenta wystąpi rozbieżność techniczna, Wykonawca jest zobowiązany zgłosić ją przed wykonaniem robót. Rozwiązanie powinno zostać uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, przy zachowaniu parametrów nie gorszych niż wymagane w dokumentacji.
3. ZAKRES RZECZOWY I PODSTAWOWE ILOŚCI
	Lp.
	Rodzaj robót
	j.m.
	Ilość

	1
	Rusztowania ramowe przyścienne do 10 m
	m²
	400,00

	2
	Miejscowy demontaż i ponowny montaż istniejącego pokrycia dachowego
	kpl.
	1,00

	3
	Izolacja skosów granulatem celulozowym, gr. 15 cm
	m²
	255,15

	4
	Docieplenie ścianki kolankowej granulatem celulozowym
	m³
	48,21

	5
	Legary drewniane 5 × 15 cm pod dojścia do kominów i wyłazów
	m³
	1,12

	6
	Izolacja stropu wełną mineralną gr. 15 cm
	m²
	145,80

	7
	Podłoga techniczna OSB/3 gr. 25 mm na legarach
	m²
	50,00



Dla legarów kosztorys przyjmuje trzy ciągi komunikacyjne o długości 50 m każdy. Rozmieszczenie ciągów należy dopasować do rzeczywistego położenia kominów, wyłazów i przeszkód na strychu, bez ograniczania wymaganej wentylacji oraz bez naruszania elementów konstrukcyjnych budynku.
4. WYMAGANIA OGÓLNE
4.1. Przekazanie terenu i przygotowanie robót
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona wizji lokalnej i potwierdzi dostęp do strychu, dachu, kominów i miejsc prowadzenia instalacji.
Należy ustalić sposób komunikacji, miejsca składowania materiałów, strefy niebezpieczne i zasady zabezpieczenia mieszkańców oraz mienia wspólnego.
Wszelkie istniejące uszkodzenia, zawilgocenia, nieszczelności połaci, uszkodzenia więźby, instalacji lub podłoża, które mogą wpływać na prawidłowe wykonanie robót, należy udokumentować i zgłosić Inspektorowi Nadzoru przed ich zakryciem.
Roboty mokre lub powodujące trwałe zawilgocenie warstw izolacyjnych są niedopuszczalne. Izolacje należy wykonywać na podłożach i w przestrzeniach suchych, w warunkach zgodnych z instrukcjami producentów.
4.2. Materiały – wymagania wspólne
Wszystkie materiały wbudowane w obiekt muszą być nowe, pełnowartościowe, właściwie oznakowane i posiadać dokumenty wymagane dla wyrobów budowlanych. Materiały należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem, deklarowanymi właściwościami oraz instrukcją producenta.
granulat z wełny celulozowej przeznaczony do wykonywania izolacji metodą wdmuchiwania w przegrodach skośnych i przestrzeniach zamkniętych;
wełna mineralna grubości 150 mm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,039 W/(m·K), klasie reakcji na ogień A1, przeznaczona do izolacji stropów i poddaszy nieużytkowych;
warstwa paroizolacyjna lub membrana regulująca przepływ pary wodnej dobrana do istniejącego układu przegrody;
krawędziaki/legary iglaste nasycone klasy II, o przekroju 5 × 15 cm, suche i proste, bez uszkodzeń wpływających na nośność;
płyty OSB/3 na pióro i wpust o grubości 25 mm, przeznaczone do zastosowań konstrukcyjnych w warunkach wilgotnych;
wkręty do drewna i materiały pomocnicze odpowiednie do grubości płyt i rodzaju podłoża;
materiały niezbędne do odtworzenia pokrycia dachowego – zgodne z materiałem istniejącym lub równoważne, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
4.3. Sprzęt
Wykonawca zapewni sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane przeglądy i dopuszczenia. Do wykonywania izolacji celulozowej należy stosować agregat do wdmuchiwania umożliwiający kontrolowane dozowanie materiału i uzyskanie wymaganej gęstości w przegrodzie. Do transportu pionowego i prac dachowych należy stosować sprzęt adekwatny do warunków budynku, bez przeciążania stropów i elementów konstrukcyjnych.
4.4. Transport i składowanie
Materiały izolacyjne przechowywać w suchym, zadaszonym miejscu, chronić przed opadami i zawilgoceniem.
Płyty OSB składować poziomo na równym podkładzie, zabezpieczone przed wodą i deformacją.
Drewno składować w sposób umożliwiający przewietrzanie, bez kontaktu z gruntem i źródłami wilgoci.
Materiały transportować w sposób wykluczający ich trwałe uszkodzenie lub utratę deklarowanych właściwości.
Nie dopuszcza się składowania materiałów w ilościach mogących przekroczyć dopuszczalne obciążenia użytkowe stropu.
4.5. Zabezpieczenie istniejących elementów
Wykonawca zabezpieczy elementy dachu, instalacje, przewody kominowe, wyłazy, stolarkę i powierzchnie użytkowane przez mieszkańców przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Otwory wykonywane dla potrzeb wdmuchiwania należy po zakończeniu prac trwale i szczelnie zamknąć w sposób odpowiedni do rodzaju przegrody.
5. ST-01 RUSZTOWANIA I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5.1. Zakres robót
Zakres obejmuje wykonanie rusztowań ramowych przyściennych do wysokości 10 m w ilości około 400 m², ich użytkowanie w okresie prowadzenia prac oraz demontaż po zakończeniu robót.
5.2. Wykonanie
Rusztowania należy montować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową zastosowanego systemu, na stabilnym i przygotowanym podłożu.
Rusztowanie należy właściwie zakotwić, wypionować i wyposażyć w pomosty robocze, komunikację pionową, bortnice i balustrady ochronne.
W miejscach ruchu osób trzecich należy wyznaczyć i oznakować strefy niebezpieczne oraz zastosować zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów.
Przed dopuszczeniem rusztowania do użytkowania należy wykonać odbiór i sporządzić wymagany zapis/protokół.
W czasie eksploatacji rusztowanie należy kontrolować po zdarzeniach mogących mieć wpływ na jego bezpieczeństwo, w szczególności po silnym wietrze lub dłuższej przerwie w użytkowaniu.
5.3. Odbiór
Odbiór rusztowania obejmuje sprawdzenie prawidłowości posadowienia, pionowości, zakotwienia, pomostów, dojść, balustrad, oznakowania oraz kompletności zabezpieczeń. Użytkowanie rusztowania bez odbioru jest niedopuszczalne.
6. ST-02 MIEJSCOWY DEMONTAŻ I ODTWORZENIE POKRYCIA DACHOWEGO
6.1. Zakres robót
Roboty obejmują miejscowy demontaż istniejącego pokrycia dachowego wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania docieplenia skosów metodą wdmuchiwania, zabezpieczenie otwartych miejsc przed opadami i zanieczyszczeniami oraz ponowny montaż i odtworzenie pokrycia po wykonaniu izolacji.
6.2. Wymagania wykonawcze
Przed demontażem należy określić kolejność prac i sposób bezpiecznego zdejmowania elementów pokrycia tak, aby ograniczyć ich uszkodzenia.
Elementy przeznaczone do ponownego montażu należy odkładać i zabezpieczać przed stłuczeniem, deformacją i zabrudzeniem.
Otwarta połać musi być chroniona przed opadami przez cały okres prowadzenia prac.
Po wykonaniu izolacji należy przywrócić ciągłość i szczelność wszystkich warstw dachu naruszonych w trakcie robót.
Uszkodzone podczas demontażu elementy nie mogą być ponownie wbudowane; sposób ich wymiany i dobór elementów zamiennych należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.
Po odtworzeniu pokrycia należy sprawdzić jego stabilność, prawidłowe zakłady/połączenia i szczelność w miejscach ingerencji.
6.3. Odbiór
Odbiorowi podlega stan pokrycia po odtworzeniu, w szczególności kompletność, brak widocznych uszkodzeń, prawidłowe ułożenie i zabezpieczenie przed wodą opadową. Roboty zanikające przed zakryciem powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru.
7. ST-03 DOCIEPLENIE SKOSÓW GRANULATEM CELULOZOWYM
7.1. Zakres i parametry
	Parametr
	Wymaganie

	Powierzchnia izolacji
	255,15 m²

	Projektowana grubość
	15 cm

	Metoda
	wdmuchiwanie do przestrzeni skosów części mieszkalnych

	Materiał
	granulat z wełny celulozowej do wdmuchiwania

	Ilość materiału w kosztorysie
	6,75 kg/m² (wartość kalkulacyjna, nie zastępuje wymagań producenta)



Ilość 6,75 kg/m² przy grubości 15 cm odpowiada kalkulacyjnie gęstości około 45 kg/m³. Ostateczną wymaganą gęstość wbudowania należy przyjąć zgodnie z dokumentacją techniczną konkretnego granulatu i wymaganiami producenta dla przegrody skośnej, z uwzględnieniem osiadania materiału.
7.2. Przygotowanie przegrody
Przed rozpoczęciem wdmuchiwania należy sprawdzić ciągłość i stan przestrzeni przeznaczonej do wypełnienia oraz zlokalizować przeszkody, przewody i miejsca potencjalnego wysypywania granulatu.
Przegroda powinna być sucha, zamknięta w sposób umożliwiający utrzymanie materiału izolacyjnego i odporna na ciśnienie powietrza powstające podczas wdmuchiwania.
Należy zapewnić zachowanie wymaganych szczelin wentylacyjnych dachu, jeżeli wynikają one z istniejącego układu warstw. Granulat nie może blokować wentylacji połaci ani przewodów wentylacyjnych.
Przed zakryciem należy zabezpieczyć elementy instalacji i oprawy, których nie wolno obsypywać materiałem izolacyjnym, zgodnie z ich wymaganiami technicznymi.
7.3. Wykonanie izolacji
Otwory technologiczne wykonywać w liczbie i rozmieszczeniu zapewniającym równomierne wypełnienie całej przestrzeni.
Granulat wdmuchiwać maszynowo, przy ustawieniach agregatu odpowiednich do wybranego materiału i wymaganej gęstości.
Nie dopuszcza się pozostawienia pustek, lokalnych niedopełnień ani skupisk materiału mogących powodować nierównomierną izolacyjność.
Wykonawca powinien prowadzić ewidencję ilości zużytego materiału w odniesieniu do powierzchni/objętości wykonywanej przegrody, co pozwala kontrolować prawidłową gęstość wbudowania.
Po wykonaniu izolacji otwory technologiczne należy zamknąć i odtworzyć warstwy przegrody w sposób trwały i szczelny.
7.4. Kontrola i odbiór
Kontrola obejmuje sprawdzenie rodzaju materiału i jego dokumentów, grubości projektowanej izolacji, ciągłości wypełnienia, ilości zużytego granulatu, zamknięcia otworów oraz zachowania wentylacji połaci. W razie wątpliwości należy wykonać miejscowe otwarcia kontrolne lub zastosować inne uzgodnione metody weryfikacji. Odbiór izolacji należy przeprowadzić przed ostatecznym odtworzeniem wszystkich miejsc dostępu, o ile jest to technicznie możliwe.
8. ST-04 DOCIEPLENIE ŚCIANKI KOLANKOWEJ GRANULATEM CELULOZOWYM
8.1. Zakres i parametry
	Parametr
	Wymaganie

	Objętość izolowanej przestrzeni
	48,21 m³

	Materiał
	granulat z wełny celulozowej

	Ilość materiału w kosztorysie
	60 kg/m³ (wartość kalkulacyjna)

	Metoda
	wdmuchiwanie do zamkniętej przestrzeni ścianki kolankowej



Wartość 60 kg/m³ jest ilością przyjętą w kosztorysie dla ścianki kolankowej. Przed realizacją Wykonawca powinien potwierdzić, że jest ona zgodna z wymaganym zakresem gęstości podanym przez producenta wybranego granulatu dla konkretnego sposobu aplikacji.
8.2. Wykonanie
Przed wdmuchiwaniem sprawdzić szczelność przestrzeni oraz drożność ewentualnych szczelin wentylacyjnych, które muszą pozostać czynne.
Otwory do wdmuchiwania rozmieszczać tak, aby zapewnić pełne i równomierne wypełnienie, bez pustek i osiadania poniżej wymaganej wysokości.
W strefach przy murłatach, przewodach, kominach i innych przeszkodach materiał rozprowadzić ze szczególną starannością.
Po zakończeniu otwory technologiczne trwale zamknąć i uszczelnić.
8.3. Odbiór
Odbiór obejmuje potwierdzenie objętości wykonanej izolacji, ilości zużytego granulatu, pełności wypełnienia i prawidłowego zamknięcia otworów technologicznych. Wykonawca przedstawi dokumenty materiałowe oraz zestawienie zużycia granulatu.
9. ST-05 DOCIEPLENIE STROPU WEŁNĄ MINERALNĄ
9.1. Zakres i materiały
	Parametr
	Wymaganie

	Powierzchnia izolacji
	145,80 m²

	Grubość wełny
	150 mm

	Współczynnik λ
	≤ 0,039 W/(m·K)

	Reakcja na ogień
	A1

	Sposób ułożenia
	poziomo, na sucho, jedna warstwa

	Warstwa dodatkowa
	paroizolacja lub membrana regulująca przepływ pary wodnej, dobrana do istniejącego układu



9.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże oczyścić z luźnych zanieczyszczeń i elementów mogących uszkodzić membranę lub wełnę.
Przed ułożeniem izolacji sprawdzić stan istniejącego stropu i podłogi strychu. Widoczne zawilgocenie, aktywne przecieki lub zagrzybienie wymagają zgłoszenia i usunięcia przyczyny przed zakryciem.
Dobór oraz położenie paroizolacji/membrany musi odpowiadać istniejącemu układowi warstw i kierunkowi przepływu pary wodnej. Nie wolno samowolnie wykonywać dodatkowej szczelnej warstwy, jeżeli mogłaby powodować zamknięcie wilgoci w przegrodzie.
9.3. Ułożenie warstw
Membranę układać bez uszkodzeń i fałd; połączenia, zakłady i przejścia przez elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z systemem producenta.
Płyty lub maty wełny układać ściśle, bez szczelin między sąsiednimi elementami i bez nadmiernego ściskania.
Izolację dociąć przy elementach konstrukcyjnych tak, aby zachować ciągłość warstwy cieplnej.
Nie dopuszcza się chodzenia bezpośrednio po wykonanej wełnie. Komunikację należy prowadzić po zaprojektowanych pasach technicznych z OSB.
Wełna zawilgocona, zabrudzona lub trwale odkształcona nie może zostać wbudowana.
9.4. Odbiór
Przed zakryciem lub ograniczeniem dostępu należy sprawdzić ciągłość warstwy, grubość 150 mm, brak szczelin i uszkodzeń, prawidłowość wykonania membrany oraz sposób rozwiązania miejsc przy kominach, instalacjach i wyłazach. Materiał musi odpowiadać parametrom λ ≤ 0,039 W/(m·K) i klasie reakcji na ogień A1.
10. ST-06 LEGARY I PODŁOGA TECHNICZNA Z PŁYT OSB
10.1. Przeznaczenie
Podłoga techniczna służy wyłącznie do komunikacji i dostępu serwisowego do kominów oraz wyłazów. Nie należy traktować jej jako pełnej podłogi użytkowej strychu ani jako podstawy do składowania materiałów, o ile odrębna dokumentacja nie potwierdzi dopuszczalnych obciążeń.
10.2. Legary
Wykonać z krawędziaków iglastych nasyconych klasy II o przekroju 5 × 15 cm.
Drewno musi być proste, bez zgnilizny, rozwarstwień i uszkodzeń mechanicznych wpływających na pracę elementu.
Legary ułożyć w trzech ciągach komunikacyjnych o długości około 50 m każdy, z dostosowaniem przebiegu do rzeczywistych warunków na strychu.
Rozstaw legarów, sposób podparcia i mocowania należy dobrać do płyty OSB/3 gr. 25 mm, rozpiętości i rzeczywistych punktów podparcia, zgodnie z instrukcją producenta płyt oraz stanem istniejącej konstrukcji.
Nie wolno opierać legarów w sposób powodujący punktowe przeciążenia, uszkodzenie izolacji lub zakłócenie wentylacji przegrody.
W miejscach styku drewna z podłożem stosować rozwiązania ograniczające zawilgocenie drewna, jeżeli wynika to z warunków istniejących.
10.3. Płyty OSB/3
Zastosować płyty OSB/3 na pióro i wpust o grubości 25 mm.
Płyty układać stroną i kierunkiem zgodnym z zaleceniami producenta; połączenia krótszych krawędzi powinny wypadać na podparciu, jeżeli wymaga tego system płyty.
Płyty mocować wkrętami do drewna o długości i średnicy odpowiedniej do grubości płyty oraz legara.
Należy zachować wymagane przez producenta szczeliny dylatacyjne przy krawędziach i połączeniach, w tym przy ścianach i elementach stałych.
Powierzchnia ciągu komunikacyjnego powinna być stabilna, bez wyczuwalnych luzów, wystających łbów wkrętów, ostrych krawędzi i uskoków stanowiących zagrożenie potknięciem.
Podłoga techniczna nie może dociskać ani mostkować w sposób przypadkowy wykonanej izolacji cieplnej.
10.4. Odbiór
Sprawdzeniu podlega przekrój i stan drewna, ciągłość oraz stabilność legarów, prawidłowość mocowania płyt, grubość i typ OSB/3, wykonanie dylatacji, stabilność przejścia oraz dostęp do kominów i wyłazów. Odbiór powinien potwierdzić, że ciągi komunikacyjne nie uszkadzają warstw izolacyjnych i nie ograniczają wymaganej wentylacji.
11. KONTROLA JAKOŚCI, BADANIA I ODBIORY
11.1. Zasady kontroli
Za jakość robót i zastosowanych materiałów odpowiada Wykonawca. Kontrola jakości powinna być prowadzona na bieżąco, a roboty zanikające i ulegające zakryciu muszą być zgłoszone do odbioru przed ich zakryciem. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać dodatkowych oględzin, pomiarów lub odkrywek, jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do jakości wykonania.
	Element
	Zakres kontroli
	Moment kontroli

	Rusztowania
	posadowienie, kotwienie, pionowość, pomosty, balustrady, komunikacja, oznakowanie
	przed dopuszczeniem do użytkowania

	Pokrycie dachowe
	zakres demontażu, zabezpieczenie przed opadami, jakość odtworzenia i szczelność
	w toku robót i po odtworzeniu

	Skosy – celuloza
	materiał, grubość 15 cm, ilość/gęstość wbudowania, ciągłość wypełnienia, zamknięcie otworów
	przed pełnym zamknięciem dostępu

	Ścianka kolankowa
	objętość, ilość zużytego granulatu, pełność wypełnienia
	przed zamknięciem otworów kontrolnych

	Wełna na stropie
	parametry materiału, grubość 15 cm, ciągłość, brak szczelin, stan membrany
	po ułożeniu, przed wykonaniem komunikacji w danym rejonie

	Legary
	przekrój 5×15 cm, stan drewna, podparcie, stabilność, przebieg ciągów
	przed montażem OSB

	OSB
	typ OSB/3, grubość 25 mm, mocowanie, dylatacje, stabilność i bezpieczeństwo przejścia
	po wykonaniu



11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do robót wymagających odbioru przed zakryciem należą w szczególności: przygotowanie i stan przestrzeni przed wdmuchiwaniem, wykonane wypełnienie celulozowe dostępne do kontroli, membrana/paroszczelna warstwa regulująca przepływ pary, ułożenie wełny mineralnej, podparcie i mocowanie legarów oraz wszystkie naprawy warstw dachu wykonywane przed ponownym ułożeniem pokrycia.
11.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całego zakresu, usunięciu usterek, uporządkowaniu terenu i przekazaniu dokumentów wymaganych niniejszą STWiOR. Odbiór obejmuje ocenę zgodności z dokumentacją, kompletności robót, estetyki i bezpieczeństwa użytkowania, a także ocenę odtworzenia elementów istniejących naruszonych w toku prac.
11.4. Kryteria niezgodności
zastosowanie materiału o parametrach gorszych niż wymagane lub bez wymaganych dokumentów;
zawilgocenie materiałów izolacyjnych lub ich wbudowanie w mokrą przegrodę;
pozostawienie pustek w izolacji wdmuchiwanej, brak wymaganej grubości lub potwierdzenia prawidłowej ilości materiału;
przerwy i szczeliny w izolacji z wełny, trwałe zgniecenie warstwy izolacyjnej;
blokowanie szczelin wentylacyjnych lub otworów wentylacyjnych przegrody;
nieszczelne lub niepełne odtworzenie pokrycia dachowego;
niestabilność ciągów komunikacyjnych, uszkodzone płyty OSB, nieprawidłowe mocowanie lub krawędzie stwarzające zagrożenie;
uszkodzenie instalacji, konstrukcji lub elementów budynku w wyniku prowadzonych robót.
Roboty niezgodne z wymaganiami należy poprawić lub wymienić na koszt Wykonawcy, chyba że umowa stanowi inaczej i Inspektor Nadzoru dopuści inny sposób postępowania.
12. OBMIAR I PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Jednostki obmiaru odpowiadają jednostkom przyjętym w kosztorysie: m² dla rusztowań, izolacji skosów, izolacji stropu i podłogi technicznej; m³ dla docieplenia ścianki kolankowej i legarów; komplet dla miejscowego demontażu i odtworzenia pokrycia dachowego.
Sposób rozliczenia – ryczałtowy albo kosztorysowy/obmiarowy – wynika z umowy. Jeżeli stosuje się obmiar powykonawczy, powinien on obejmować wyłącznie roboty rzeczywiście wykonane i odebrane, z zachowaniem zasad pomiaru właściwych dla danej jednostki.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie umowne powinny obejmować wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zakresu, w tym przygotowanie, materiały pomocnicze, transport, zabezpieczenia, sprzęt, usunięcie odpadów, uporządkowanie terenu oraz odtworzenie elementów naruszonych przez Wykonawcę, o ile dokumentacja umowna nie stanowi inaczej.
13. WYMAGANIA BHP, PPOŻ. I OCHRONA ŚRODOWISKA
Roboty na wysokości i na dachu mogą wykonywać osoby posiadające wymagane kwalifikacje, szkolenia i aktualne badania, wyposażone w odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
Należy stosować zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, a strefy poniżej robót wydzielić i oznakować.
Podczas pracy z granulatem i wełną stosować środki ochrony dróg oddechowych, oczu i skóry zgodnie z kartą charakterystyki/instrukcją producenta.
Nie zasłaniać ani nie zbliżać materiałów palnych do elementów wymagających zachowania odległości pożarowych, w szczególności przewodów kominowych i urządzeń o podwyższonej temperaturze.
Instalacje elektryczne i urządzenia na strychu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zapyleniem; wszelkie wątpliwości dotyczące dopuszczalności ich zakrycia należy wyjaśnić przed wykonaniem izolacji.
Odpady należy segregować i usuwać zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarowania odpadami. Nie dopuszcza się pozostawienia odpadów, pyłu ani resztek materiałów na strychu i w częściach wspólnych.
Należy ograniczać zapylenie i hałas, a prace mogące wpływać na mieszkańców prowadzić z uwzględnieniem zasad organizacji ustalonych z Inwestorem.
14. DOKUMENTY PRZEKAZYWANE PRZY ODBIORZE KOŃCOWYM
Wykonawca powinien przekazać, w zakresie odnoszącym się do zastosowanych materiałów i wykonanych robót:
deklaracje właściwości użytkowych, oznakowanie i inne dokumenty dopuszczające zastosowane wyroby budowlane;
karty techniczne i instrukcje producentów granulatu celulozowego, wełny mineralnej, membrany, płyt OSB i innych materiałów systemowych;
zestawienie faktycznego zużycia granulatu celulozowego dla skosów i ścianki kolankowej;
protokół odbioru rusztowania oraz inne protokoły wymagane przepisami lub umową;
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
dokumentację fotograficzną etapów robót zanikających, jeżeli była wymagana przez Inwestora/Inspektora Nadzoru;
oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z umową, dokumentacją, STWiOR i zasadami wiedzy technicznej oraz o uporządkowaniu terenu.
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza STWiOR została opracowana dla zakresu wynikającego z kosztorysu inwestorskiego dla ul. Szybowcowej 58, 59 i 60. Nie zastępuje ona projektu konstrukcyjnego ani ekspertyzy technicznej w zakresie nośności istniejących elementów. Jeżeli w toku robót zostanie ujawniony stan konstrukcji, zawilgocenie, nieszczelność dachu, uszkodzenie instalacji lub inna okoliczność mogąca mieć wpływ na bezpieczeństwo albo trwałość robót, Wykonawca powinien wstrzymać roboty w danym rejonie i uzyskać decyzję Inspektora Nadzoru.
Wszelkie rozwiązania zamienne wymagają uprzedniego uzgodnienia z Inwestorem/Inspektorem Nadzoru. Materiały zamienne muszą posiadać parametry nie gorsze od wymaganych w niniejszej STWiOR i dokumentacji umownej.

