SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Docieplenie dachu i stropu oraz wykonanie
podłogi technicznej na strychu

| Adres inwestycji | ul. Szybowcowa 58, 59, 60, Szczecin |
| --- | --- |
| Inwestor | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szybowcowej 58, 59, 60 |
| Zakres | Docieplenie skosów i ścianki kolankowej, docieplenie stropu, komunikacja techniczna OSB, roboty dekarskie i przygotowawcze |
| Podstawa opracowania | Kosztorys inwestorski |
| Opracowanie | Mikołaj Skrzypczak |
| Data opracowania STWiOR | 08.09.2026 r. |

Dokument należy stosować łącznie z przedmiarem/kosztorysem, instrukcjami producentów zastosowanych systemów oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

# SPIS TREŚCI

1. Przedmiot i zakres STWiOR

2. Podstawa opracowania i dokumenty odniesienia

3. Zakres rzeczowy i podstawowe ilości

4. Wymagania ogólne

5. ST-01 Rusztowania i roboty przygotowawcze

6. ST-02 Miejscowy demontaż i odtworzenie pokrycia dachowego

7. ST-03 Docieplenie skosów granulatem celulozowym

8. ST-04 Docieplenie ścianki kolankowej granulatem celulozowym

9. ST-05 Docieplenie stropu wełną mineralną

10. ST-06 Legary i podłoga techniczna z płyt OSB

11. Kontrola jakości, badania i odbiory

12. Obmiar i podstawa rozliczenia robót

13. Wymagania BHP, ppoż. i ochrona środowiska

14. Dokumenty przekazywane przy odbiorze końcowym

15. Postanowienia końcowe

# 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania, kontroli jakości i odbioru robót związanych z dociepleniem dachu i stropu oraz wykonaniem podłogi technicznej na strychu budynków przy ul. Szybowcowej 58, 59 i 60 w Szczecinie.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

montaż, eksploatację i demontaż rusztowań ramowych przyściennych do wysokości 10 m w zakresie niezbędnym do robót;

miejscowy demontaż i ponowny montaż istniejącego pokrycia dachowego w miejscach wykonywania docieplenia skosów, wraz z zabezpieczeniem i pełnym odtworzeniem miejsc prowadzenia prac;

wykonanie izolacji cieplnej skosów części mieszkalnych metodą wdmuchiwania granulatu z wełny celulozowej, o projektowanej grubości 15 cm;

wykonanie docieplenia ścianki kolankowej granulatem z wełny celulozowej;

wykonanie poziomej izolacji cieplnej stropu z wełny mineralnej grubości 15 cm, układanej na sucho, wraz z warstwą paroizolacyjną lub membraną regulującą przepływ pary wodnej, dobraną do istniejącego układu;

wykonanie legarów drewnianych 5 × 15 cm pod ciągi komunikacyjne do kominów i wyłazów;

wykonanie podłogi technicznej z płyt OSB/3 na pióro i wpust o grubości 25 mm, wyłącznie w pasach komunikacyjnych;

roboty towarzyszące, zabezpieczenia, transport wewnętrzny, sprzątanie i uporządkowanie terenu po robotach.

STWiOR określa wymagany standard robót. Ilości podane w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny i wynikają z kosztorysu inwestorskiego; wiążące ilości do rozliczenia należy ustalać zgodnie z dokumentacją umowną i rzeczywiście wykonanym zakresem, jeżeli umowa przewiduje obmiar powykonawczy.

# 2. PODSTAWA OPRACOWANIA I DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawę opracowania stanowi kosztorys inwestorski dla zadania „Docieplenie dachu i stropu oraz wykonanie podłogi technicznej na strychu”, sporządzony dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szybowcowej 58, 59, 60. Specyfikację uzupełniają oględziny stanu istniejącego, dokumentacja budynku dostępna u Inwestora, uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru oraz instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów.

Roboty należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, ochrony przeciwpożarowej, ustawą o wyrobach budowlanych, wymaganiami dotyczącymi wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu oraz właściwymi normami i instrukcjami technicznymi. W przypadku przywołania normy bez daty należy stosować jej aktualne wydanie, o ile dokumentacja umowna nie stanowi inaczej.

Jeżeli pomiędzy niniejszą STWiOR, dokumentacją budynku i instrukcją producenta wystąpi rozbieżność techniczna, Wykonawca jest zobowiązany zgłosić ją przed wykonaniem robót. Rozwiązanie powinno zostać uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, przy zachowaniu parametrów nie gorszych niż wymagane w dokumentacji.

# 3. ZAKRES RZECZOWY I PODSTAWOWE ILOŚCI

| Lp. | Rodzaj robót | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rusztowania ramowe przyścienne do 10 m | m² | 400,00 |
| 2 | Miejscowy demontaż i ponowny montaż istniejącego pokrycia dachowego | kpl. | 1,00 |
| 3 | Izolacja skosów granulatem celulozowym, gr. 15 cm | m² | 255,15 |
| 4 | Docieplenie ścianki kolankowej granulatem celulozowym | m³ | 48,21 |
| 5 | Legary drewniane 5 × 15 cm pod dojścia do kominów i wyłazów | m³ | 1,12 |
| 6 | Izolacja stropu wełną mineralną gr. 15 cm | m² | 145,80 |
| 7 | Podłoga techniczna OSB/3 gr. 25 mm na legarach | m² | 50,00 |

Dla legarów kosztorys przyjmuje trzy ciągi komunikacyjne o długości 50 m każdy. Rozmieszczenie ciągów należy dopasować do rzeczywistego położenia kominów, wyłazów i przeszkód na strychu, bez ograniczania wymaganej wentylacji oraz bez naruszania elementów konstrukcyjnych budynku.

# 4. WYMAGANIA OGÓLNE

## 4.1. Przekazanie terenu i przygotowanie robót

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona wizji lokalnej i potwierdzi dostęp do strychu, dachu, kominów i miejsc prowadzenia instalacji.

Należy ustalić sposób komunikacji, miejsca składowania materiałów, strefy niebezpieczne i zasady zabezpieczenia mieszkańców oraz mienia wspólnego.

Wszelkie istniejące uszkodzenia, zawilgocenia, nieszczelności połaci, uszkodzenia więźby, instalacji lub podłoża, które mogą wpływać na prawidłowe wykonanie robót, należy udokumentować i zgłosić Inspektorowi Nadzoru przed ich zakryciem.

Roboty mokre lub powodujące trwałe zawilgocenie warstw izolacyjnych są niedopuszczalne. Izolacje należy wykonywać na podłożach i w przestrzeniach suchych, w warunkach zgodnych z instrukcjami producentów.

## 4.2. Materiały – wymagania wspólne

Wszystkie materiały wbudowane w obiekt muszą być nowe, pełnowartościowe, właściwie oznakowane i posiadać dokumenty wymagane dla wyrobów budowlanych. Materiały należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem, deklarowanymi właściwościami oraz instrukcją producenta.

granulat z wełny celulozowej przeznaczony do wykonywania izolacji metodą wdmuchiwania w przegrodach skośnych i przestrzeniach zamkniętych;

wełna mineralna grubości 150 mm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,039 W/(m·K), klasie reakcji na ogień A1, przeznaczona do izolacji stropów i poddaszy nieużytkowych;

warstwa paroizolacyjna lub membrana regulująca przepływ pary wodnej dobrana do istniejącego układu przegrody;

krawędziaki/legary iglaste nasycone klasy II, o przekroju 5 × 15 cm, suche i proste, bez uszkodzeń wpływających na nośność;

płyty OSB/3 na pióro i wpust o grubości 25 mm, przeznaczone do zastosowań konstrukcyjnych w warunkach wilgotnych;

wkręty do drewna i materiały pomocnicze odpowiednie do grubości płyt i rodzaju podłoża;

materiały niezbędne do odtworzenia pokrycia dachowego – zgodne z materiałem istniejącym lub równoważne, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

## 4.3. Sprzęt

Wykonawca zapewni sprzęt sprawny technicznie, posiadający wymagane przeglądy i dopuszczenia. Do wykonywania izolacji celulozowej należy stosować agregat do wdmuchiwania umożliwiający kontrolowane dozowanie materiału i uzyskanie wymaganej gęstości w przegrodzie. Do transportu pionowego i prac dachowych należy stosować sprzęt adekwatny do warunków budynku, bez przeciążania stropów i elementów konstrukcyjnych.

## 4.4. Transport i składowanie

Materiały izolacyjne przechowywać w suchym, zadaszonym miejscu, chronić przed opadami i zawilgoceniem.

Płyty OSB składować poziomo na równym podkładzie, zabezpieczone przed wodą i deformacją.

Drewno składować w sposób umożliwiający przewietrzanie, bez kontaktu z gruntem i źródłami wilgoci.

Materiały transportować w sposób wykluczający ich trwałe uszkodzenie lub utratę deklarowanych właściwości.

Nie dopuszcza się składowania materiałów w ilościach mogących przekroczyć dopuszczalne obciążenia użytkowe stropu.

## 4.5. Zabezpieczenie istniejących elementów

Wykonawca zabezpieczy elementy dachu, instalacje, przewody kominowe, wyłazy, stolarkę i powierzchnie użytkowane przez mieszkańców przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Otwory wykonywane dla potrzeb wdmuchiwania należy po zakończeniu prac trwale i szczelnie zamknąć w sposób odpowiedni do rodzaju przegrody.

# 5. ST-01 RUSZTOWANIA I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

## 5.1. Zakres robót

Zakres obejmuje wykonanie rusztowań ramowych przyściennych do wysokości 10 m w ilości około 400 m², ich użytkowanie w okresie prowadzenia prac oraz demontaż po zakończeniu robót.

## 5.2. Wykonanie

Rusztowania należy montować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową zastosowanego systemu, na stabilnym i przygotowanym podłożu.

Rusztowanie należy właściwie zakotwić, wypionować i wyposażyć w pomosty robocze, komunikację pionową, bortnice i balustrady ochronne.

W miejscach ruchu osób trzecich należy wyznaczyć i oznakować strefy niebezpieczne oraz zastosować zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów.

Przed dopuszczeniem rusztowania do użytkowania należy wykonać odbiór i sporządzić wymagany zapis/protokół.

W czasie eksploatacji rusztowanie należy kontrolować po zdarzeniach mogących mieć wpływ na jego bezpieczeństwo, w szczególności po silnym wietrze lub dłuższej przerwie w użytkowaniu.

## 5.3. Odbiór

Odbiór rusztowania obejmuje sprawdzenie prawidłowości posadowienia, pionowości, zakotwienia, pomostów, dojść, balustrad, oznakowania oraz kompletności zabezpieczeń. Użytkowanie rusztowania bez odbioru jest niedopuszczalne.

# 6. ST-02 MIEJSCOWY DEMONTAŻ I ODTWORZENIE POKRYCIA DACHOWEGO

## 6.1. Zakres robót

Roboty obejmują miejscowy demontaż istniejącego pokrycia dachowego wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania docieplenia skosów metodą wdmuchiwania, zabezpieczenie otwartych miejsc przed opadami i zanieczyszczeniami oraz ponowny montaż i odtworzenie pokrycia po wykonaniu izolacji.

## 6.2. Wymagania wykonawcze

Przed demontażem należy określić kolejność prac i sposób bezpiecznego zdejmowania elementów pokrycia tak, aby ograniczyć ich uszkodzenia.

Elementy przeznaczone do ponownego montażu należy odkładać i zabezpieczać przed stłuczeniem, deformacją i zabrudzeniem.

Otwarta połać musi być chroniona przed opadami przez cały okres prowadzenia prac.

Po wykonaniu izolacji należy przywrócić ciągłość i szczelność wszystkich warstw dachu naruszonych w trakcie robót.

Uszkodzone podczas demontażu elementy nie mogą być ponownie wbudowane; sposób ich wymiany i dobór elementów zamiennych należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

Po odtworzeniu pokrycia należy sprawdzić jego stabilność, prawidłowe zakłady/połączenia i szczelność w miejscach ingerencji.

## 6.3. Odbiór

Odbiorowi podlega stan pokrycia po odtworzeniu, w szczególności kompletność, brak widocznych uszkodzeń, prawidłowe ułożenie i zabezpieczenie przed wodą opadową. Roboty zanikające przed zakryciem powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru.

# 7. ST-03 DOCIEPLENIE SKOSÓW GRANULATEM CELULOZOWYM

## 7.1. Zakres i parametry

| Parametr | Wymaganie |
| --- | --- |
| Powierzchnia izolacji | 255,15 m² |
| Projektowana grubość | 15 cm |
| Metoda | wdmuchiwanie do przestrzeni skosów części mieszkalnych |
| Materiał | granulat z wełny celulozowej do wdmuchiwania |
| Ilość materiału w kosztorysie | 6,75 kg/m² (wartość kalkulacyjna, nie zastępuje wymagań producenta) |

Ilość 6,75 kg/m² przy grubości 15 cm odpowiada kalkulacyjnie gęstości około 45 kg/m³. Ostateczną wymaganą gęstość wbudowania należy przyjąć zgodnie z dokumentacją techniczną konkretnego granulatu i wymaganiami producenta dla przegrody skośnej, z uwzględnieniem osiadania materiału.

## 7.2. Przygotowanie przegrody

Przed rozpoczęciem wdmuchiwania należy sprawdzić ciągłość i stan przestrzeni przeznaczonej do wypełnienia oraz zlokalizować przeszkody, przewody i miejsca potencjalnego wysypywania granulatu.

Przegroda powinna być sucha, zamknięta w sposób umożliwiający utrzymanie materiału izolacyjnego i odporna na ciśnienie powietrza powstające podczas wdmuchiwania.

Należy zapewnić zachowanie wymaganych szczelin wentylacyjnych dachu, jeżeli wynikają one z istniejącego układu warstw. Granulat nie może blokować wentylacji połaci ani przewodów wentylacyjnych.

Przed zakryciem należy zabezpieczyć elementy instalacji i oprawy, których nie wolno obsypywać materiałem izolacyjnym, zgodnie z ich wymaganiami technicznymi.

## 7.3. Wykonanie izolacji

Otwory technologiczne wykonywać w liczbie i rozmieszczeniu zapewniającym równomierne wypełnienie całej przestrzeni.

Granulat wdmuchiwać maszynowo, przy ustawieniach agregatu odpowiednich do wybranego materiału i wymaganej gęstości.

Nie dopuszcza się pozostawienia pustek, lokalnych niedopełnień ani skupisk materiału mogących powodować nierównomierną izolacyjność.

Wykonawca powinien prowadzić ewidencję ilości zużytego materiału w odniesieniu do powierzchni/objętości wykonywanej przegrody, co pozwala kontrolować prawidłową gęstość wbudowania.

Po wykonaniu izolacji otwory technologiczne należy zamknąć i odtworzyć warstwy przegrody w sposób trwały i szczelny.

## 7.4. Kontrola i odbiór

Kontrola obejmuje sprawdzenie rodzaju materiału i jego dokumentów, grubości projektowanej izolacji, ciągłości wypełnienia, ilości zużytego granulatu, zamknięcia otworów oraz zachowania wentylacji połaci. W razie wątpliwości należy wykonać miejscowe otwarcia kontrolne lub zastosować inne uzgodnione metody weryfikacji. Odbiór izolacji należy przeprowadzić przed ostatecznym odtworzeniem wszystkich miejsc dostępu, o ile jest to technicznie możliwe.

# 8. ST-04 DOCIEPLENIE ŚCIANKI KOLANKOWEJ GRANULATEM CELULOZOWYM

## 8.1. Zakres i parametry

| Parametr | Wymaganie |
| --- | --- |
| Objętość izolowanej przestrzeni | 48,21 m³ |
| Materiał | granulat z wełny celulozowej |
| Ilość materiału w kosztorysie | 60 kg/m³ (wartość kalkulacyjna) |
| Metoda | wdmuchiwanie do zamkniętej przestrzeni ścianki kolankowej |

Wartość 60 kg/m³ jest ilością przyjętą w kosztorysie dla ścianki kolankowej. Przed realizacją Wykonawca powinien potwierdzić, że jest ona zgodna z wymaganym zakresem gęstości podanym przez producenta wybranego granulatu dla konkretnego sposobu aplikacji.

## 8.2. Wykonanie

Przed wdmuchiwaniem sprawdzić szczelność przestrzeni oraz drożność ewentualnych szczelin wentylacyjnych, które muszą pozostać czynne.

Otwory do wdmuchiwania rozmieszczać tak, aby zapewnić pełne i równomierne wypełnienie, bez pustek i osiadania poniżej wymaganej wysokości.

W strefach przy murłatach, przewodach, kominach i innych przeszkodach materiał rozprowadzić ze szczególną starannością.

Po zakończeniu otwory technologiczne trwale zamknąć i uszczelnić.

## 8.3. Odbiór

Odbiór obejmuje potwierdzenie objętości wykonanej izolacji, ilości zużytego granulatu, pełności wypełnienia i prawidłowego zamknięcia otworów technologicznych. Wykonawca przedstawi dokumenty materiałowe oraz zestawienie zużycia granulatu.

# 9. ST-05 DOCIEPLENIE STROPU WEŁNĄ MINERALNĄ

## 9.1. Zakres i materiały

| Parametr | Wymaganie |
| --- | --- |
| Powierzchnia izolacji | 145,80 m² |
| Grubość wełny | 150 mm |
| Współczynnik λ | ≤ 0,039 W/(m·K) |
| Reakcja na ogień | A1 |
| Sposób ułożenia | poziomo, na sucho, jedna warstwa |
| Warstwa dodatkowa | paroizolacja lub membrana regulująca przepływ pary wodnej, dobrana do istniejącego układu |

## 9.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże oczyścić z luźnych zanieczyszczeń i elementów mogących uszkodzić membranę lub wełnę.

Przed ułożeniem izolacji sprawdzić stan istniejącego stropu i podłogi strychu. Widoczne zawilgocenie, aktywne przecieki lub zagrzybienie wymagają zgłoszenia i usunięcia przyczyny przed zakryciem.

Dobór oraz położenie paroizolacji/membrany musi odpowiadać istniejącemu układowi warstw i kierunkowi przepływu pary wodnej. Nie wolno samowolnie wykonywać dodatkowej szczelnej warstwy, jeżeli mogłaby powodować zamknięcie wilgoci w przegrodzie.

## 9.3. Ułożenie warstw

Membranę układać bez uszkodzeń i fałd; połączenia, zakłady i przejścia przez elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z systemem producenta.

Płyty lub maty wełny układać ściśle, bez szczelin między sąsiednimi elementami i bez nadmiernego ściskania.

Izolację dociąć przy elementach konstrukcyjnych tak, aby zachować ciągłość warstwy cieplnej.

Nie dopuszcza się chodzenia bezpośrednio po wykonanej wełnie. Komunikację należy prowadzić po zaprojektowanych pasach technicznych z OSB.

Wełna zawilgocona, zabrudzona lub trwale odkształcona nie może zostać wbudowana.

## 9.4. Odbiór

Przed zakryciem lub ograniczeniem dostępu należy sprawdzić ciągłość warstwy, grubość 150 mm, brak szczelin i uszkodzeń, prawidłowość wykonania membrany oraz sposób rozwiązania miejsc przy kominach, instalacjach i wyłazach. Materiał musi odpowiadać parametrom λ ≤ 0,039 W/(m·K) i klasie reakcji na ogień A1.

# 10. ST-06 LEGARY I PODŁOGA TECHNICZNA Z PŁYT OSB

## 10.1. Przeznaczenie

Podłoga techniczna służy wyłącznie do komunikacji i dostępu serwisowego do kominów oraz wyłazów. Nie należy traktować jej jako pełnej podłogi użytkowej strychu ani jako podstawy do składowania materiałów, o ile odrębna dokumentacja nie potwierdzi dopuszczalnych obciążeń.

## 10.2. Legary

Wykonać z krawędziaków iglastych nasyconych klasy II o przekroju 5 × 15 cm.

Drewno musi być proste, bez zgnilizny, rozwarstwień i uszkodzeń mechanicznych wpływających na pracę elementu.

Legary ułożyć w trzech ciągach komunikacyjnych o długości około 50 m każdy, z dostosowaniem przebiegu do rzeczywistych warunków na strychu.

Rozstaw legarów, sposób podparcia i mocowania należy dobrać do płyty OSB/3 gr. 25 mm, rozpiętości i rzeczywistych punktów podparcia, zgodnie z instrukcją producenta płyt oraz stanem istniejącej konstrukcji.

Nie wolno opierać legarów w sposób powodujący punktowe przeciążenia, uszkodzenie izolacji lub zakłócenie wentylacji przegrody.

W miejscach styku drewna z podłożem stosować rozwiązania ograniczające zawilgocenie drewna, jeżeli wynika to z warunków istniejących.

## 10.3. Płyty OSB/3

Zastosować płyty OSB/3 na pióro i wpust o grubości 25 mm.

Płyty układać stroną i kierunkiem zgodnym z zaleceniami producenta; połączenia krótszych krawędzi powinny wypadać na podparciu, jeżeli wymaga tego system płyty.

Płyty mocować wkrętami do drewna o długości i średnicy odpowiedniej do grubości płyty oraz legara.

Należy zachować wymagane przez producenta szczeliny dylatacyjne przy krawędziach i połączeniach, w tym przy ścianach i elementach stałych.

Powierzchnia ciągu komunikacyjnego powinna być stabilna, bez wyczuwalnych luzów, wystających łbów wkrętów, ostrych krawędzi i uskoków stanowiących zagrożenie potknięciem.

Podłoga techniczna nie może dociskać ani mostkować w sposób przypadkowy wykonanej izolacji cieplnej.

## 10.4. Odbiór

Sprawdzeniu podlega przekrój i stan drewna, ciągłość oraz stabilność legarów, prawidłowość mocowania płyt, grubość i typ OSB/3, wykonanie dylatacji, stabilność przejścia oraz dostęp do kominów i wyłazów. Odbiór powinien potwierdzić, że ciągi komunikacyjne nie uszkadzają warstw izolacyjnych i nie ograniczają wymaganej wentylacji.

# 11. KONTROLA JAKOŚCI, BADANIA I ODBIORY

## 11.1. Zasady kontroli

Za jakość robót i zastosowanych materiałów odpowiada Wykonawca. Kontrola jakości powinna być prowadzona na bieżąco, a roboty zanikające i ulegające zakryciu muszą być zgłoszone do odbioru przed ich zakryciem. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać dodatkowych oględzin, pomiarów lub odkrywek, jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do jakości wykonania.

| Element | Zakres kontroli | Moment kontroli |
| --- | --- | --- |
| Rusztowania | posadowienie, kotwienie, pionowość, pomosty, balustrady, komunikacja, oznakowanie | przed dopuszczeniem do użytkowania |
| Pokrycie dachowe | zakres demontażu, zabezpieczenie przed opadami, jakość odtworzenia i szczelność | w toku robót i po odtworzeniu |
| Skosy – celuloza | materiał, grubość 15 cm, ilość/gęstość wbudowania, ciągłość wypełnienia, zamknięcie otworów | przed pełnym zamknięciem dostępu |
| Ścianka kolankowa | objętość, ilość zużytego granulatu, pełność wypełnienia | przed zamknięciem otworów kontrolnych |
| Wełna na stropie | parametry materiału, grubość 15 cm, ciągłość, brak szczelin, stan membrany | po ułożeniu, przed wykonaniem komunikacji w danym rejonie |
| Legary | przekrój 5×15 cm, stan drewna, podparcie, stabilność, przebieg ciągów | przed montażem OSB |
| OSB | typ OSB/3, grubość 25 mm, mocowanie, dylatacje, stabilność i bezpieczeństwo przejścia | po wykonaniu |

## 11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Do robót wymagających odbioru przed zakryciem należą w szczególności: przygotowanie i stan przestrzeni przed wdmuchiwaniem, wykonane wypełnienie celulozowe dostępne do kontroli, membrana/paroszczelna warstwa regulująca przepływ pary, ułożenie wełny mineralnej, podparcie i mocowanie legarów oraz wszystkie naprawy warstw dachu wykonywane przed ponownym ułożeniem pokrycia.

## 11.3. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całego zakresu, usunięciu usterek, uporządkowaniu terenu i przekazaniu dokumentów wymaganych niniejszą STWiOR. Odbiór obejmuje ocenę zgodności z dokumentacją, kompletności robót, estetyki i bezpieczeństwa użytkowania, a także ocenę odtworzenia elementów istniejących naruszonych w toku prac.

## 11.4. Kryteria niezgodności

zastosowanie materiału o parametrach gorszych niż wymagane lub bez wymaganych dokumentów;

zawilgocenie materiałów izolacyjnych lub ich wbudowanie w mokrą przegrodę;

pozostawienie pustek w izolacji wdmuchiwanej, brak wymaganej grubości lub potwierdzenia prawidłowej ilości materiału;

przerwy i szczeliny w izolacji z wełny, trwałe zgniecenie warstwy izolacyjnej;

blokowanie szczelin wentylacyjnych lub otworów wentylacyjnych przegrody;

nieszczelne lub niepełne odtworzenie pokrycia dachowego;

niestabilność ciągów komunikacyjnych, uszkodzone płyty OSB, nieprawidłowe mocowanie lub krawędzie stwarzające zagrożenie;

uszkodzenie instalacji, konstrukcji lub elementów budynku w wyniku prowadzonych robót.

Roboty niezgodne z wymaganiami należy poprawić lub wymienić na koszt Wykonawcy, chyba że umowa stanowi inaczej i Inspektor Nadzoru dopuści inny sposób postępowania.

# 12. OBMIAR I PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Jednostki obmiaru odpowiadają jednostkom przyjętym w kosztorysie: m² dla rusztowań, izolacji skosów, izolacji stropu i podłogi technicznej; m³ dla docieplenia ścianki kolankowej i legarów; komplet dla miejscowego demontażu i odtworzenia pokrycia dachowego.

Sposób rozliczenia – ryczałtowy albo kosztorysowy/obmiarowy – wynika z umowy. Jeżeli stosuje się obmiar powykonawczy, powinien on obejmować wyłącznie roboty rzeczywiście wykonane i odebrane, z zachowaniem zasad pomiaru właściwych dla danej jednostki.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie umowne powinny obejmować wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zakresu, w tym przygotowanie, materiały pomocnicze, transport, zabezpieczenia, sprzęt, usunięcie odpadów, uporządkowanie terenu oraz odtworzenie elementów naruszonych przez Wykonawcę, o ile dokumentacja umowna nie stanowi inaczej.

# 13. WYMAGANIA BHP, PPOŻ. I OCHRONA ŚRODOWISKA

Roboty na wysokości i na dachu mogą wykonywać osoby posiadające wymagane kwalifikacje, szkolenia i aktualne badania, wyposażone w odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Należy stosować zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, a strefy poniżej robót wydzielić i oznakować.

Podczas pracy z granulatem i wełną stosować środki ochrony dróg oddechowych, oczu i skóry zgodnie z kartą charakterystyki/instrukcją producenta.

Nie zasłaniać ani nie zbliżać materiałów palnych do elementów wymagających zachowania odległości pożarowych, w szczególności przewodów kominowych i urządzeń o podwyższonej temperaturze.

Instalacje elektryczne i urządzenia na strychu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zapyleniem; wszelkie wątpliwości dotyczące dopuszczalności ich zakrycia należy wyjaśnić przed wykonaniem izolacji.

Odpady należy segregować i usuwać zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarowania odpadami. Nie dopuszcza się pozostawienia odpadów, pyłu ani resztek materiałów na strychu i w częściach wspólnych.

Należy ograniczać zapylenie i hałas, a prace mogące wpływać na mieszkańców prowadzić z uwzględnieniem zasad organizacji ustalonych z Inwestorem.

# 14. DOKUMENTY PRZEKAZYWANE PRZY ODBIORZE KOŃCOWYM

Wykonawca powinien przekazać, w zakresie odnoszącym się do zastosowanych materiałów i wykonanych robót:

deklaracje właściwości użytkowych, oznakowanie i inne dokumenty dopuszczające zastosowane wyroby budowlane;

karty techniczne i instrukcje producentów granulatu celulozowego, wełny mineralnej, membrany, płyt OSB i innych materiałów systemowych;

zestawienie faktycznego zużycia granulatu celulozowego dla skosów i ścianki kolankowej;

protokół odbioru rusztowania oraz inne protokoły wymagane przepisami lub umową;

protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

dokumentację fotograficzną etapów robót zanikających, jeżeli była wymagana przez Inwestora/Inspektora Nadzoru;

oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z umową, dokumentacją, STWiOR i zasadami wiedzy technicznej oraz o uporządkowaniu terenu.

# 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza STWiOR została opracowana dla zakresu wynikającego z kosztorysu inwestorskiego dla ul. Szybowcowej 58, 59 i 60. Nie zastępuje ona projektu konstrukcyjnego ani ekspertyzy technicznej w zakresie nośności istniejących elementów. Jeżeli w toku robót zostanie ujawniony stan konstrukcji, zawilgocenie, nieszczelność dachu, uszkodzenie instalacji lub inna okoliczność mogąca mieć wpływ na bezpieczeństwo albo trwałość robót, Wykonawca powinien wstrzymać roboty w danym rejonie i uzyskać decyzję Inspektora Nadzoru.

Wszelkie rozwiązania zamienne wymagają uprzedniego uzgodnienia z Inwestorem/Inspektorem Nadzoru. Materiały zamienne muszą posiadać parametry nie gorsze od wymaganych w niniejszej STWiOR i dokumentacji umownej.